Фарба «БАРВИ-71» силіконова

Технічні характеристики

Витрата 	0,1-0,3 л/м2

Термін висихання	близько 3 годин

Щільність	1,40 г/см3

Покривність	max 140 г/м2

Паропроникність	не менш 0,03 мг/м•г•Па

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Фарба «БудМайстер «БАРВИ-71» призначена для оздоблення поверхонь будинків та споруд, а також для систем теплоізоляції. Фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-пісчана штукатурка, а також на гіпсових поверхнях, деревоволокнистих, деревостружкових та гіпсокартонних плитах і т ін., на стінах та стелях як всередині, так і зовні будинків. Фарба має білий колір та призначена для тонування.

2. Склад

Фарба «БудМайстер «БАРВИ-71» виготовлена на основі дисперсії силіконових та акрилових смол, мінеральних наповнювачів  та пігментів.

3. Властивості

Фарба «БудМайстер «БАРВИ-71» придатна для внутрішніх та зовнішніх робіт, готова до застосування, стійка до стирання, має високу паропроникність, вологостійка, еластична, атмосферостійка, лугостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити. Перед нанесенням фарби поверхню необхідно вирівняти, наприклад сумішшю для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-22» або «БудМайстер «ТИНК-32». При внутрішніх роботах гіпсові поверхні з вологістю нижче 1%, деревостружкові, деревоволокнисті, гіпсоволокнисті та гіпсокартонні плити повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» і витримані не менш 4 годин. Бетонні, цегляні, цементні та цементно-вапняні поверхні з остаточною вологістю не більше 1% необхідно обробити ґрунтовкою «БудМайстер «КРИТТЯ-51» за 6 годин до початку фарбування. При необхідності захисту поверхні від висолоутворень, необхідно перед початком ґрунтування обробити основу емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-617».

5. Витрата

Середня витрата фарби — 0,1-0,3л/м2, залежно від основи. Щільність — 1,40 г/см3.

6. Порядок робіт

Фарбу «БудМайстер «БАРВИ-71» перед використанням слід ретельно перемішати. У разі необхідності консистенцію фарби можна змінити, додавши невелику кількість чистої води (не більше 5% від ваги для першого шару, для другого шару воду додавати не потрібно), і знову перемішати. Фарбу необхідно наносити щіткою, малярським пензлем, валиком або фарборозпилювачем у два шари. Роботи на одній поверхні варто виконувати безупинно, дотримуючись правила нанесення розчинів "мокре на мокре". У випадку перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи. Нанести фарбу с заходом на стрічку. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої фарби. Отверділа фарба видаляється тільки механічним шляхом або за допомогою органічних розчинників. Під час висихання фарбу не можна зволожувати. Тривалість її висихання залежить від температури та вологості оточуючого середовища й становить приблизно 3 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Для збереження рівномірності кольору при роботі на однорідних та великих поверхнях бажано використовувати матеріали з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду із одного джерела. Свіжоукладену фарбу необхідно не менш ніж 24 години  оберігати від дощу, перегріву, попадання прямих сонячних променів та мінусових температур до повного висихання.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри фарбиі можуть змінитися. У випадку використання фарби в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

При роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання фарби в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

Фарба, при попаданні на поверхні виконані з деревини, скла, кераміки та ін., може змінити їх колір, тому, до початку проведення робіт, необхідно захистити ці поверхні від випадкового попадання фарби.

9. Пакування

Пластикові відра — 10л (14 кг), 5л (7 кг).

10. Зберігання

Фарбу необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 18 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

ТМ «БудМайстер» БАРВИ-71 ТУ У В.2.7-24.3-33892784-001:2009.

Краска «БАРВИ-71» силиконовая

Технические характеристики

Расход	0,1-0,3 л/м2

Время высыхания	около 3 часов

Плотность дисперсии	1,40 г/см3

Укрывистость	max 140 г/м2

Паропроницаемость	не менее 0,03 мг/м•ч•Па

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Краска «БудМайстер «БАРВИ-71» предназначена для отделки поверхностей зданий и сооружений, а также для систем теплоизоляции. Краску применяют на минеральных основаниях, таких как: бетон, цементно-известковая, цементно-песчаная штукатурка, а также на гипсовых поверхностях, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсокартонных плитах и др., на стенах и потолках как внутри, так и снаружи зданий. Краска имеет белый цвет и предназначена для тонирования.

2. Состав

Краска «БудМайстер «БАРВИ-71» изготовлена на основе дисперсии силиконовых и акриловых смол, минеральных наполнителей и пигментов.

3. Свойства

Краска «БудМайстер «БАРВИ-71» пригодна для внутренних и наружных работ, готова к применению, устойчива к стиранию, имеет высокую паропроницаемость, влагостойкая, эластичная, атмосферостойкая, щелочестойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить. Перед нанесением краски поверхность необходимо выровнять, например смесью для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-22» или «БудМайстер «ТИНК-32». При внутренних работах гипсовые поверхности с влажностью ниже 1%, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» и выдержаны не менее 4 часов. Бетонные, кирпичные, цементные и цементно-известковые поверхности с окончательной влажностью не более 1% необходимо обработать грунтовкой «БудМайстер «КРИТТЯ-51» за 6 часов до начала окрашивания. При необходимости защиты поверхности от высолообразований, необходимо перед началом грунтования обработать основание эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-617».

5. Расход

Средний расход краски — 0,1-0,3л/м2, в зависимости от основания. Плотность — 1,40г/см3.

6. Порядок работ

Краску «БудМайстер «БАРВИ-71» перед использованием следует тщательно перемешать. В случае необходимости консистенцию краски можно изменить, добавив небольшое количество чистой воды (не более 5% от веса для первого слоя, для второго слоя воду добавлять не нужно), и снова перемешать. Краску необходимо наносить щеткой, малярной кистью, валиком или краскопультом в два слоя. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения растворов "мокрое на мокрое". В случае перерыва в работе приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы. Нанести краску с заходом на ленту. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей краски. Отвердевшая краска удаляется только механическим путем или с помощью органических растворителей. Во время высыхания краску нельзя увлажнять. Продолжительность ее высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 3 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Для сохранения равномерности цвета при работе на однородных и больших поверхностях желательно использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника. Свежеуложенную краску необходимо не менее 24 часов защищать от дождя, перегрева, попадания прямых солнечных лучей и минусовых температур до полного высыхания.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры краски могут измениться. В случае использования краски в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания краски в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу.

Краска, при попадании на поверхности, выполненные из дерева, стекла, керамики и др., может изменить их цвет, поэтому, до начала проведения работ, необходимо защитить эти поверхности от случайного попадания краски.

9. Упаковка

Пластиковые вёдра — 10л (14 кг), 5л (7 кг).

10. Хранение

Краску необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

ТМ «БудМайстер» БАРВИ-71 ТУ У В.2.7-24.3-33892784-001:2009.