Стяжка для підлоги ДОЛІВКА-112
цементна легковирівнювальна

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,11-0,13 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,85кг/м2

Рекомендована товщина шару	від10 до 80 мм

Час придатності розчину для використання	1 година

Готовність до початкових навантажень	через 24 годин

Подальші роботи	не раніш 3 діб

Марочна міцність	min 20 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5°C до +30°С

Температура експлуатації	від -30°C до +85°С

1. Галузь застосування

Стяжка для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» призначена для укладання й ремонту підлог  усередині і зовні будинків; для підготовки основ під укладання лінолеуму, ламінату, ковроліну і керамічних покриттів. Улаштування стяжки може виконуватись за різними конструктивними схемами: зв'язана з основою, на розділовому (min 30мм) або теплоізоляційному  (min 40мм) шарі в підлогах що обігріваються.   Стяжку застосовують на міцних основах, що не деформуються, з бетону або цементного розчину. Рекомендована товщина шару від 10до 80мм.

2. Склад

Стяжка для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» виготовлена на основі суміші цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними домішками.

3. Властивості

Стяжка для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» має високу механічну міцність (М200), стійка до утворення тріщин, водостійка, морозостійка, армована мікроволокнами.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня основи повинна бути шорсткою і ретельно очищеною від пилу, бруду, олій, жирів, фарби та інших речовин. Неміцні шари потрібно видалити. Наявні тріщини необхідно розширити і поглибити механічним способом на глибину 1/2 товщини верхнього шару і шириною до 5мм, проґрунтувати і заповнити сумішшю «БудМайстер «ДОЛІВКА-112». Бетонна основа повинна бути міцною і мати вік не менш 3-х місяців, цементно-піщана не менш 28 діб. Потрібна марочна міцність не менше 20МПа. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ -51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «КРИТТЯ -60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,11-0,13л на 1кг суміші (2,75-3,25л на мішок 25 кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. При улаштуванні стяжки товщиною більш ніж 40 мм необхідно в склад суміші додати крупний заповнювач фракції від 5 до 20 мм в пропорції 1:1 (по об'єму) та застосовувати металеві арматурні сітки.

Отриманий розчин необхідно використати протягом 1 години. Для приготування використовувати чисті ємності й інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,85кг/м2.

7. Порядок робіт

Розчинову суміш «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» укладають між попередньо встановленими маяками. Після нанесення розчинової суміші її необхідно розподілити за допомогою рейки-правила. На площі більш 20м2 необхідно виконати усадочні шви для запобігання механічної деформації. Товщина шару, при використанні в системах з підлогами, що обігріваються, повинна бути як мінімум на 25мм вище верхнього краю опалювальних труб. При улаштуванні системи водяного підігріву, необхідно опалювальні елементи заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного тужавіння суміші.  Готовність підлоги до подальших робіт не раніш ніж через 7 діб після нанесення.

Після закінчення робіт інструмент потрібно негайно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно захищати від прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити відповідну вентиляцію.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Стяжка для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Стяжка для пола ДОЛІВКА-112 
цементная легковыравнивающаяся

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,11-0,13 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,85 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 10 до 80 мм

Время пригодности раствора к использованию	1 час

Готовность к начальным нагрузкам	через 24 часа

Дальнейшие работы	не ранее 7 суток

Марочная прочность	min 20 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе	min 4,5 МПа

Морозостойкость	min 50циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Стяжка для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» предназначена для укладки и ремонта полов внутри и снаружи зданий; для подготовки оснований под самонивелирующиеся составы, а также под укладку линолеума, ламината, ковролина и керамических покрытий. Устройство стяжки может выполняться с использованием различных конструктивных схем: связанная с основанием, на разделительном (min 30мм) или теплоизоляционном (min 40мм) слое, полы с подогревом.

Стяжку применяют на крепких недеформируемых основаниях из бетона или цементного раствора. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80мм.

2. Состав

Стяжка для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» изготовлена на основе смеси цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками.

3. Свойства

Стяжка для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-112», обладает высокой механической прочностью (М200), устойчива к образованию трещин, водостойкая, морозостойкая,  армирована микроволокнами.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхность основы должна быть шероховатой и тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ. Непрочные слои нужно удалить. Имеющиеся трещины необходимо расширить и углубить механическим способом на глубину 1/2 толщины верхнего слоя и шириной до 5мм, прогрунтовать и заделать смесью «БудМайстер «ДОЛІВКА-112». Бетонное основание должно быть прочным и иметь возраст не менее 3-х месяцев, цементно-песчаное - не менее 28 суток. Требуемая марочная прочность не менее 20 МПа. Сильно впитывающие поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,11-0,13л на 1кг смеси (2,75-3,25л на мешок 25кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. При устройстве стяжки толщиной более 40 мм необходимо в состав смеси добавить крупный заполнитель фракции от 5 до20 мм в пропорции 1:1 (по объему) и использовать металлические арматурные сетки.

Полученный раствор необходимо использовать в течение 1 часа. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,85 кг/м2.

7. Порядок работ

Растворную смесь «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» укладывают между ранее установленными маяками. После нанесения раствора его необходимо распределить с помощью рейки-правила. Окончательное выравнивание и заглаживание выполняют при помощи металлической тёрки. На площади более 20м2 необходимо выполнить усадочные швы для предотвращения механической деформации. Толщина слоя, при использовании в системах с обогреваемыми полами, должна быть как минимум на 25мм выше верхнего края отопительных труб. При устройстве системы водяного подогрева, необходимо отопительные элементы заполнить водой комнатной температуры и не сливать до полного отвердевания смеси. Готовность пола к дальнейшей эксплуатации через 7 дней после нанесения.

После окончания работ инструмент следует немедленно вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Во время твердения раствора в первые два дня его необходимо защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиляцию.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Стяжка для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-112» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011