Суміш для підлоги ДОЛІВКА-118 (EVENBASE)
цементна нівелювальна

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,2 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,85 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 3 до 15 мм

Час придатності розчину для використання	20 хвилин

Готовність до початкових навантажень	через 10 годин

Готовність до улаштування покриттів:
з керамічної плитки	через 3 доби
клеями на водній основі	через 3 доби
клеями на органічних розчинниках	через 7 діб

Міцність на стиск	min 30 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині	min 6,5 МПа

Адгезія до основи	min 1 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Суміш для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» призначена для створення гладких горизонтальних поверхонь на бетонних і монолітних цементних основах з наступним укладанням паркету, ламінату, керамічної та ПВХ плитки, килимових покриттів, лінолеуму, плит із штучного і природного каменю та інших покриттів для підлог у житлових і суспільних приміщеннях та зовні будівель. Рекомендована товщина виливання від 3 до 15мм.

2. Склад

Суміш для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» виготовлена на основі суміші цементу з мінеральними наповнювачами і полімерними домішками.

3. Властивості

Суміш для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» самовирівнюється, швидко твердіє, має високу механічну міцність (М300), водостійка, морозостійка, має можливість машинного виливання, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою, міцною, щільною і чистою. Бетонні і цементно-піщані основи повинні бути витримані відповідно не менш 3-х місяців і 28 діб. Неміцні шари потрібно видалити, а наявні тріщини розширити і закрити густою сумішшю «БудМайстер «ДОЛІВКА-118». Перед улаштуванням прошарку підлоги, необхідно обов'язково виконати ізоляційні шви - відокремити монолітну підлогу від стін ізоляційним матеріалом (наприклад пінополістирольні смуги, вспінений поліетилен, демпферні стрічки і т.п.). Для посилення адгезії поверхню необхідно очистити від пилу і проґрунтувати емульсією, рясно змочуючи, але, не залишаючи калюж. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,2л на 1кг суміші (5л на мішок 25кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного кремоподібного стану, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Необхідно дотримуватись точної кількості води, тому що її надлишки приводять до розшарування розчину, більш тривалого терміну схоплювання і зниження міцності. Отриманий розчин необхідно використати протягом 20 хвилин з моменту виготовлення.

Для приготування розчину варто використовувати тільки чисту воду із температурою від +15° до +20°С і тільки неіржавіючі ємності й інструмент, очищені від залишків затверділого розчину.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,85кг/м2.

7. Порядок робіт

Приготовлений розчин виливають на підготовлену основу і розподіляють по поверхні (шаром від 3 до 15мм) за допомогою зубчастого шпателя. Надлишок розчину необхідно "тягти" до себе й у такий спосіб контролювати товщину нанесеного шару. Позначену технологічну площу заливають сумішшю, починаючи, з дальнього кута і відразу ж деаерують (видаляють повітря) за допомогою жорсткого шипованного валика. Заливка повинна проводитися достатньо швидко, щоб не допускати підсихання крайки попередньої смуги. Приміщення повинне заливатися сумішшю за один прийом. Якщо площа приміщення велика, її необхідно розбити на окремі ділянки, і заливати через одну. Проміжки заливаються після висихання попередніх смуг Для зручності подачі розчину і швидкості виконання робіт можна використовувати поршневий або шнековий насос. Створення розширювальних швів необхідно на площах більш 20м2 або на тих, що мають довжину діагоналі, більш 10м. Якщо основа, на яку буде виливатися розчин, має деформаційні шви, то їх необхідно продублювати також у прошарку. При нормальних кліматичних умовах (температурі +20°С й відносній вологості 60%) через 10 годин після нанесення розчину можна здійснювати технологічні пересування по поверхні. Готовність підлоги до улаштування покриттів з керамічної плитки — через 72 години після нанесення, до улаштування покриттів з використанням клеїв на водній основі — через 72 години, до улаштування покриттів з використанням клеїв на органічних розчинниках — через 7 діб.

При перервах у роботі більш ніж на 20 хвилин і після закінчення робіт інструмент і машину потрібно очистити і промити водою.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно оберігати від прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити відповідну вентиляцію.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Суміш для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ПР3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Смесь для пола ДОЛІВКА-118 (EVENBASE)
цементная нивелирующая

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,2 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,85 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 3 до 15 мм

Время пригодности раствора к использованию	20 минут

Готовность к начальным нагрузкам	через 10 часов

Готовность к устройству покрытий:
из керамической плитки	через 3 суток
клеями на водной основе	через 3 суток
клеями на органических растворителях	через 7 суток

Прочность на сжатие	min 30 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе	min 6,5 МПа

Адгезия к основе	min 1,0 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Смесь для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» предназначена для создания гладких горизонтальных поверхностей на бетонных и монолитных цементных основаниях с последующей укладкой паркета, ламината, керамической и ПВХ плитки, ковровых покрытий, линолеума, плит из синтетического и природного камня и других напольных покрытий в жилых и общественных помещениях и снаружи зданий. Рекомендуемая толщина выливки от 3 до 15мм.

2. Состав

Смесь для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» изготовлена на основе смеси цемента с минеральными наполнителями и полимерными добавками.

3. Свойства

Смесь для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» самовыравнивается, быстро твердеет, имеет высокую механическую прочность (М300), водостойкая, морозостойкая, имеет возможность машинной выливки, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть сухим, крепким, плотным и чистым. Бетонные и цементно-песчаные основания должны быть выдержаны соответственно не менее 3-х месяцев и 28 суток. Непрочные слои нужно удалить, а имеющиеся трещины расширить и заделать густой смесью «БудМайстер «ДОЛІВКА-118». Перед устройством прослойки пола, необходимо обязательно выполнить изоляционные швы - отделить монолитный пол от стен изоляционным материалом (например пенополистирольные полосы, вспененный полиэтилен, демпферные ленты и т.п.).

Для усиления адгезии поверхность необходимо очистить от пыли и прогрунтовать эмульсией, обильно смачивая, но, не оставляя луж. Сильно впитывающие поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,2л на 1кг смеси (5л на мешок 25кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Необходимо соблюдать точное количество воды, т.к. её избыточность приводит к расслаиваемости раствора, более длительному сроку схватывания и снижению прочности. Полученный раствор необходимо использовать в течение 20 минут с момента приготовления.

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +15° до +20°С и только нержавеющие ёмкости и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего раствора.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,85кг/м2.

7. Порядок работ

Приготовленный раствор выливают на подготовленное основание и распределяют по поверхности (слоем от 3 до 15мм) с помощью зубчатого шпателя. Излишек раствора необходимо “тянуть” к себе и таким образом контролировать толщину нанесённого слоя. Обозначенную технологическую площадь заливают смесью, начиная с дальнего угла и сразу же деаэрируют (удаляют воздух) с помощью жесткого шипованного валика. Заливка должна проводиться достаточно быстро, чтобы не допускать подсыхания кромки предыдущей полосы. Помещение должно заливаться смесью за один прием. Если площадь помещения велика, ее необходимо разбить на отдельные участки, и заливать через одну. Промежутки заливаются после высыхания предыдущих полос. Для удобства подачи раствора и быстроты выполнения работ можно использовать поршневой или шнековый насос.  Создание расширительных швов необходимо на площадях более 20м2 или имеющих длину диагонали более 10м, если такие швы были в основании, то их следует продублировать в последующих слоях. При нормальных климатических условиях (температуре +20°С и относительной влажности 60%) через 10 часов после нанесения раствора можно осуществлять технологические передвижения по поверхности. Готовность пола к устройству покрытий из керамической плитки — через 72 часа после нанесения, к устройству покрытий с использованием клеёв на водной основе — через 72 часа, к устройству покрытий с использованием клеёв на органических растворителях — через 7 суток.

При перерывах в работе более чем на 20 минут и после окончания работ инструмент и машину следует очистить и промыть водой.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Во время твердения раствора в первые два дня его необходимо защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиляцию.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Смесь для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-118» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ПР3 ДСТУ-Б В.2.7-126:2011