Покриття для підлоги ДОЛІВКА-198
цементне високоміцне нівелювальне

Технічні характеристики

Пропорція суміші без заповнювача	0,18-0,20 л.води/кг
з заповнювачем	0,15-0,18 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,75 кг/м2

Рекомендована товщина шару без заповнювача	від 5 до 40 мм
з заповнювачем від 0,1 до 3,0 мм	від 15 до 40 мм
з заповнювачем від 0,1 до 10,0 мм	від 25 до 50 мм

Час придатності розчину для використання	min 60 хвилин

Готовність до початкових навантажень	через 3 години

Готовність до улаштування покриттів:
з керамічної плитки	через 1 добу
клеями на водній основі	через 1 добу
клеями на органічних розчинниках	через 7 діб

Міцність на стиск без заповнювача	min   35 МПа
з заповнювачем	min 45 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині	min   7 МПа

Адгезія до основи	min 1,5 МПа

Морозостійкість	min 75 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Покриття для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» призначене для створення гладких поверхонь на бетонних основах у спорудах промислового та цивільного призначення всередині та зовні будівель.

2. Склад

Покриття для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» виготовлене на основі суміші цементу з мінеральними наповнювачами і полімерними домішками.

3. Властивості

Покриття для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» самовирівнюється, швидко твердіє, високоміцне (М350), високопластичне, водостійке, має можливість машинного виливання, зручне у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою, міцною, щільною і чистою. Бетонні основи повинні бути витримані не менш 3-х місяців. Неміцні шари потрібно видалити, а наявні тріщини розширити і закрити густою сумішшю «БудМайстер «ДОЛІВКА-198». Перед улаштуванням прошарку підлоги, необхідно обов'язково виконати ізоляційні шви - відокремити монолітну підлогу від стін ізоляційним матеріалом (наприклад пінополістирольні смуги, вспінений поліетилен, демпферні стрічки і т.п. Для посилення адгезії поверхню необхідно очистити від пилу та обробити (рясно змочуючи, але, не залишаючи калюж) ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Без заповнювача. Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,18-0,20л на 1кг суміші (4,5-5,0л на мішок 25кг).

З заповнювачем від 0,1 до 3,0мм. Суху суміш перемішати з заповнювачем в пропорції: на 1кг суміші до 0,680кг заповнювача. Додати води 0,15-0,18л на 1кг суміші з наповнювачем, залежно від вологості наповнювача.

З заповнювачем від 0,1 до 10,0мм. Суху суміш перемішати з заповнювачем в пропорції: на 1кг суміші до 1кг заповнювача. Додати води 0,15-0,18л на 1кг суміші з наповнювачем, залежно від вологості наповнювача.

Перемішати розчин до однорідного стану, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Необхідно дотримуватись точної кількості води, тому що її надлишки призводять до розшарування розчину, більш тривалого терміну тужавіння і зниження міцності. Отриманий розчин необхідно використати протягом 30 хвилин з моменту виготовлення.

Для приготування розчину варто використовувати тільки чисту воду із температурою від +15° до +20°С і тільки неіржавіючі ємності й інструмент, очищені від залишків затверділого розчину.

6. Витрата

Середня витрата суміші без заповнювача на 1мм товщини шару — 1,75кг/м2.

7. Порядок робіт

Приготовлений розчин виливають або укладають на підготовлену основу і розподіляють по поверхні необхідним шаром за допомогою шпателя або інших інструментів. Надлишок розчину необхідно "тягти" до себе й у такий спосіб контролювати товщину нанесеного шару. Для видалення пухирців повітря, свіжий розчин відразу після його виливання деаерують за допомогою жорсткого шипованного валика. Заливка повинна проводитися достатньо швидко, щоб не допускати підсихання крайки попередньої смуги. Приміщення повинне заливатися сумішшю за один прийом. Якщо площа приміщення велика, її необхідно розбити на окремі ділянки, і заливати через одну. Проміжки заливаються після висихання попередніх смуг. Для зручності подачі розчину і швидкості виконання робіт можна використовувати поршневий або шнековий насос (при використанні суміші без заповнювача). Роботи варто починати з найбільш віддаленої від виходу стіни, зберігаючи рівномірний темп укладання суміші. На площах більш 30м2 необхідно виконати деформаційні шви; якщо такі шви були в основі, то їх необхідно продублювати у наступних шарах. При нормальних кліматичних умовах (температурі +20°С й відносній вологості 60%) через 3 години після нанесення розчину можна здійснювати технологічні пересування по поверхні. Готовність підлоги до улаштування покриттів з керамічної плитки — через 24 години після нанесення, до улаштування покриттів з використанням клеїв на водній основі — не раніш ніж через 24 години, до улаштування покриттів з використанням клеїв на органічних розчинниках — через 7 діб.

При перервах у роботі більш ніж на 30 хвилин і після закінчення робіт інструмент і машину потрібно очистити і промити водою.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно оберігати від прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити відповідну вентиляцію.

При використанні «БудМайстер «ДОЛІВКА 198» в якості покриття товщіна шару суміші повинна бути не менш 6 мм.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Покриття для підлоги «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 9 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ПО2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Покрытие для пола ДОЛІВКА-198
цементное высокопрочное нивелирующее

Технические характеристики

Пропорция смеси без заполнителя	0,18-0,20 л.воды/кг
с заполнителем	0,15-0,18 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,75 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя без заполнителя	от 5 до 40 мм
с заполнителем от 0,1 до 3,0 мм	от 15 до 40 мм
с заполнителем от 0,1 до 10,0 мм	от 25 до 50 мм

Время пригодности раствора к использованию	min 60 минут

Готовность к начальным нагрузкам	через 3 часа

Готовность к устройству покрытий:
из керамической плитки	через 1 сутки
клеями на водной основе	через 1 сутки
клеями на органических растворителях	через 7 суток

Прочность на сжатие без заполнителя	min 35 МПа
с заполнителем	min 45 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе	min 7 МПа

Адгезия к основе	min 1,5 МПа

Морозостойкость	min 75 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Покрытие для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» предназначено для создания гладких поверхностей на бетонных основаниях в сооружениях промышленного и гражданского назначения внутри и снаружи зданий.

2. Состав

Покрытие для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» изготовлено на основе смеси цемента с минеральными наполнителями и полимерными добавками.

3. Свойства

Покрытие для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» самовыравнивается, быстро твердеет, высокопрочное (М450), высокопластичное, водостойкое, имеет возможность машинной выливки, удобно в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть сухим, крепким, плотным и чистым. Бетонные основания должны быть выдержаны не менее 3-х месяцев. Непрочные слои нужно удалить, а имеющиеся трещины расширить и заделать густой смесью «БудМайстер «ДОЛІВКА-198». Перед устройством прослойки пола, необходимо обязательно выполнить изоляционные швы - отделить монолитный пол от стен изоляционным материалом (например пенополистирольные полосы, вспененный полиэтилен, демпферные ленты и т.п.). В местах примыкания растворной смеси со стенами, столбами, колоннами и другими элементами также надо устраивать деформационные швы из эластичных материалов. Для усиления адгезии поверхность необходимо очистить от пыли и обработать (обильно смачивая, но, не оставляя луж) грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Без заполнителя. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,18-0,20л на 1кг смеси (4,5-5,0л на мешок 25кг).

С заполнителем от 0,1 до 3,0 мм. Сухую смесь перемешать с заполнителем в пропорции: на 1кг смеси до 0,680кг заполнителя. Добавить воды 0,15-0,18л на 1кг смеси с заполнителем, в зависимости от влажности заполнителя.

С заполнителем от 0,1 до 10,0 мм. Сухую смесь перемешать с заполнителем в пропорции: на 1кг смеси до 1кг заполнителя. Добавить воды 0,15-0,18л на 1кг смеси с заполнителем, в зависимости от влажности заполнителя.

Перемешать раствор до однородного состояния, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Необходимо соблюдать точное количество воды, т. к. её избыточность приводит к расслаиваемости раствора, более длительному сроку твердения и снижению прочности. Полученный раствор необходимо использовать в течение 30 минут с момента приготовления.

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +15° до +20°С и только нержавеющие ёмкости и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего раствора.

6. Расход

Средний расход смеси без заполнителя на 1мм толщины слоя — 1,75кг/м2.

7. Порядок работ

Приготовленный раствор выливают или выкладывают на подготовленное основание и распределяют по поверхности необходимым слоем с помощью шпателя или других инструментов. Излишек раствора необходимо “тянуть” к себе и таким образом контролировать толщину нанесённого слоя. Для удаления пузырьков воздуха, находящихся в массе, свежий раствор нужно прогладить деаэратором (жёсткий шипованый валик). Заливка должна проводиться достаточно быстро, чтобы не допускать подсыхания кромки предыдущей полосы. Помещение должно заливаться смесью за один прием. Если площадь помещения велика, ее необходимо разбить на отдельные участки, и заливать через одну. Промежутки заливаются после высыхания предыдущих полос. Для удобства подачи раствора и быстроты выполнения работ можно использовать поршневой или шнековый насос (при использовании смеси без заполнителя). Работы следует начинать с наиболее удалённой от выхода стены, сохраняя равномерный темп выкладывания смеси. На площадях более 30м2 необходимо выполнить деформационные швы; если такие швы были в основании, то их следует продублировать в последующих слоях. При нормальных климатических условиях (температуре +20°С и относительной влажности 60%) через 3 часа после нанесения раствора можно осуществлять технологические передвижения по поверхности. Готовность пола к устройству покрытий из керамической плитки — через 24 часа после нанесения, к устройству покрытий с использованием клеёв на водной основе — не ранее чем через 24 часа, к устройству покрытий с использованием клеёв на органических растворителях — через 7 суток.

При перерывах в работе более чем на 30 минут и после окончания работ инструмент и машину следует очистить и промыть водой.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Во время твердения раствора в первые два дня его необходимо оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиляцию.

При использовании «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» в качестве покрытия, толщина слоя растворной смеси должна быть не менее 6мм.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Покрытие для пола «БудМайстер «ДОЛІВКА-198» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 9 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ПО2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011