Клейова суміш КЛЕЙ-115 (FROSTOP MW-F)
цементна для мінеральної вати

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,18-0,20 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	~1,45 кг/м2

Час придатності розчину для використання	2 години

Відкритий термін робіт	min 20 хвилин

Адгезія до основи	min    0,7 МПа

Адгезія до мінвати	через 7 діб витримування
(когезійний розрив по утеплювачу)

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-115» призначена для кріплення фасадних мінераловатних, базальтоволокнистих і скловолокнистих плит при утепленні фасадів будівель і споруд різного призначення. Також дана суміш рекомендована для приклеювання плит типу MW-FL ("ламель") з поперечним напрямком волокон.

2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-115» виготовлена з високоякісного портландцементу, кварцових заповнювачів, а також модифікуючих домішок, що сприяють поліпшенню фізико-механічних властивостей розчину й адгезії.

3. Властивості

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-115» має високу фіксуючу здатність, високу адгезію до мінеральних і органічних матеріалів, паропроникна, водостійка, морозостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДБН В.2.6-33:2008. Основа повинна бути сухою, міцною й очищеною від пилу, бруду, олії, жирів, воску і залишків фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Нерівності стіни повинні мати відхилення не більш 3мм. Вибоїни, відколи, тріщини необхідно закрити ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10». Вік цементних, цементно-вапняних штукатурок перед приклеюванням плит теплоізоляції повинен бути не менш 28 діб, бетонних конструкцій — не менш 3 місяців. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,18-0,20л на 1кг суміші (4,5-5,0л на мішок 25кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 2 годин.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм суцільного шару — 1,45кг/м2.

7. Порядок робіт

Клейову суміш наносять суцільним методом, по всій поверхні плити зубчастим шпателем з розміром зуба 10×10мм, з відступом від крайок на 10-15мм . Після нанесення клейової суміші плиту необхідно відразу встановити в проектне положення і притиснути. Теплоізоляційні плити приклеюються щільно,із зсувом вертикальних швів, без утворення хрестоподібних стиків. Ширина швів не повинна перевищувати 2мм. Залишки клейової суміші необхідно видалити до її затвердіння. У нормальних умовах, до улаштування механічного кріплення та нанесення захисного шару варто приступати по закінченню 3 діб після наклейки плитного утеплювача. Улаштування захисного шару в системі теплоізоляції виконують за допомогою армуючої гідрозахисної суміші «БудМайстер «КРИТТЯ-113».

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-115» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Клеевая смесь КЛЕЙ-115 (FROSTOP MW-F)
цементная для минеральной ваты

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,18-0,20 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	~1,45 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Открытое время работ	min 20 минут

Адгезия к основе	min 0,7 МПа

Адгезия к минвате	через 7 суток выдерживания
(когезионный разрыв по утеплителю)

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-115» предназначена для крепления фасадных минераловатных, базальтоволокнистых и стекловолокнистых плит при утеплении фасадов зданий и сооружений различного назначения. Также рекомендована для приклеивания плит типа MW-FL ("ламель") с поперечным направлением волокон.

2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-115» изготовлена из высококачественного портландцемента, кварцевых заполнителей, а также модифицирующих добавок, способствующих улучшению физико-механических свойств раствора и адгезии.

3. Свойства

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-115» имеет высокую фиксирующую способность, высокую адгезию к минеральным и органическим материалам, паропроницаемая, водостойкая, морозостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДБН В.2.6-33:2008. Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, воска и остатков краски. Непрочные слои нужно удалить. Неровности стены должны иметь отклонения не более 3мм. Выбоины, сколы, трещины необходимо заделать ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10». Возраст цементных, цементно-известковых штукатурок перед приклеиванием плит теплоизоляции должен быть не менее 28 суток, бетонных конструкций — не менее 3 месяцев. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,18-0,20л на 1кг смеси (4,5-5,0л на мешок 25кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 2 часов.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм сплошного слоя — 1,45кг/м2.

7. Порядок работ

Клеевую смесь наносят сплошным методом, по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10×10мм, с отступом от краев на 10-15мм. После нанесения клеевой смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Теплоизоляционные плиты приклеиваются вплотную со смещением вертикальных швов, без образования крестообразных стыков. Ширина швов не должна превышать 2мм. Остатки клеевой смеси необходимо удалить до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству механического крепления и нанесения защитного слоя следует приступать по истечении 3 суток после наклейки плитного утеплителя. Устройство защитного армированного слоя в системе теплоизоляции выполняют с помощью армирующей гидрозащитной смеси «БудМайстер «КРИТТЯ-113».

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования клеевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-115» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.