Клейова суміш КЛЕЙ-132 (TERKOL)
цементна швидкотужавіюча для плит по підлозі

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,17-0,20 л.води/кг

Витрата суміші	від 2,4 до 9 кг/м2

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	1,7 кг/м2

Час придатності розчину для використання	2 години

Відкритий термін робіт	20 хвилин

Час корегування плитки	15 хвилин

Готовність до початкових навантажень	через 8 годин

Час твердіння розчину	min 24 години

Адгезія до основи	.min   0,8 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-132» призначена для укладання на підлозі керамічних, керамогранітних, бетонних плиток, а також плиток із природного каменю (крім мармуру світлих тонів) на бетонні і монолітні цементні основи. Клейова суміш рекомендована для укладання підлогових плиток великих розмірів і плиток із сильнопрофільованою поверхнею нижньої сторони. Можливе застосування всередині і зовні промислових і цивільних будівель, на балконах, терасах, а також у системах опалення підлог, що обігрівається.

2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-132» виготовлена на основі цементу, мінеральних заповнювачів, полімерних і функціональних домішок.

3. Властивості

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-132» має високу адгезію, напівтекуча, еластична, швидко твердіє, стійка до температурних деформацій, водостійка, морозостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою, міцною й рівною; очищеною від пилу, бруду, вапна, олій, жирів та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Вибоїни, відколи, тріщини і невеликі нерівності необхідно відремонтувати клейовою сумішшю «БудМайстер «КЛЕЙ-132». Для одержання гладкої та рівної поверхні перед укладанням плитки рекомендовано використовувати нівелювальні суміші: «БудМайстер «ДОЛІВКА-108», «ДОЛІВКА-118», «ДОЛІВКА-138», «ДОЛІВКА-198», «ДОЛІВКА-318» або «ДОЛІВКА-319». Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку лицювальних робіт.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,17-0,20л на 1кг суміші (4,25-5,0л на мішок 25кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 10 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 2 годин.

6. Витрата

Середня витрата суміші — 2,4-6,0кг/м2, залежно від ступеня нерівності основи і виду плитки. При використанні великоформатних плит, а також плит із сильнопрофільованою нижньою поверхнею з застосуванням зубчастої терки витрата може бути збільшена до 9кг/м2.

7. Порядок робіт

Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпателя або терки і розгладжують зубчастим шпателем. За один прийом наносять таку кількість розчину, яку можна використати протягом 15-20 хвилин. Плитку попередньо не замочувати. Після нанесення клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Розташування плитки можна корегувати протягом, приблизно, 15 хвилин після її приклеювання. Для зручності ширину шва між плитками виставляють за допомогою дистанційних хрестиків. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно видалити до її затвердіння вологою губкою. Технологічне пересування можливе через 8 годин. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки. В якості затирочної суміші застосовують матеріали групи «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» або «КРАЙКА-12/22».

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі в літній період і у вітряну погоду, час укладання плитки скорочується.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-132» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 9 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Клеевая смесь КЛЕЙ-132 (TERKOL)
цементная быстротвердеющая для напольных плит

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,17-0,20 л.воды/кг

Расход смеси	от 2,4 до 9 кг/м2

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	1,7 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Открытое время работ	20 минут

Время корректировки плитки	15 минут

Готовность к начальным нагрузкам	через 8 часов

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,8 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-132» предназначена для укладки напольных керамических, керамогранитных, бетонных плиток, а также плиток из природного камня (кроме мрамора светлых тонов) на бетонные и монолитные цементные основания. Клеевая смесь рекомендована для укладки напольных плиток больших размеров и плиток с сильнопрофилированной поверхностью нижней стороны. Возможно применение внутри и снаружи промышленных и гражданских зданий, на балконах, террасах, а также в системах отопления с обогреваемым полом.

2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-132» изготовлена на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных и функциональных добавок.

3. Свойства

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-132» имеет высокую адгезию, полутекучая, эластичная, быстротвердеющая, устойчива к температурным деформациям, водостойкая, морозостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть сухим, прочным и ровным; очищенным от пыли, грязи, масляных и жировых и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Выбоины, сколы, трещины и небольшие неровности необходимо отремонтировать клеевой смесью «БудМайстер «КЛЕЙ-132». Для получения гладкой и ровной поверхности перед укладкой плитки рекомендовано использовать нивелирующие смеси: «БудМайстер «ДОЛІВКА-108», «ДОЛІВКА-118», «ДОЛІВКА-138», «ДОЛІВКА-198», «ДОЛІВКА-318» или «ДОЛІВКА-319». Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

Работы по подготовке основания необходимо завершить, не менее чем за 24 часа до начала облицовочных работ.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,17-0,20л на 1кг смеси (4,25-5,0л на мешок 25кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 2 часов.

6. Расход

Средний расход смеси — 2,4-6,0кг/м2, в зависимости от степени неровности основания и вида плитки. При использовании крупноформатных плит, а также плит с сильнопрофилированной нижней поверхностью с применением зубчатой тёрки возможен расход до 9кг/м2.

7. Порядок работ

Клеевую смесь наносят тонким слоем на подготовленное основание с помощью металлического шпателя или тёрки и разглаживают зубчатым шпателем. За один приём наносят такое количество раствора, которое можно использовать в течение 15-20 минут. Плитку предварительно не замачивать. После нанесения клея плитку нужно приложить и прижать к основанию. Расположение плитки можно корректировать в течение, примерно, 15 минут после её приклеивания. Для удобства ширину шва между плитками выставляют с помощью дистанционных крестиков. Остатки растворной смеси необходимо аккуратно удалить до её затвердевания влажной губкой. Технологическое передвижение возможно через 8 часов. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки. В качестве затирочной смеси применяют материалы группы «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» или «КРАЙКА-12/22».

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе в летний период и в ветреную погоду, время укладки плитки сокращается.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования клеевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-132» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 9 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.