Клейова суміш КЛЕЙ-15 (FLEX)
цементна еластична

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,20-0,22 л.води/кг

Витрата суміші	від 1,8 кг/м2

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	1,3 кг/м2

Час придатності розчину для використання	3 години

Відкритий термін робіт	30 хвилин

Час корегування плитки	20 хвилин

Час твердіння розчину	min 24 години

Адгезія до основи	min 1,6 МПа

Морозостійкість	min 75 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-15» призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання міцних мінеральних основ (важкий бетон, ніздрюватий бетон, цегла, штукатурка, ГКЛ і т.п.) усіма видами природних і штучних матеріалів на мінеральній основі (декоративний камінь, граніт, скло, бетонна плитка і т.ін.). Завдяки високій еластичності застосування клею ефективно на основах, що піддаються періодичній деформації, зв'язаній зі зволоженням і розширенням (басейни, резервуари, душові кабінки, балкони, тераси, підлоги з підігрівом, покрівлі що експлуатуються  і т.д.). Клейова суміш рекомендована для облицювання поверхні старих керамічних плиток методом "плитка на плитку", для тонкошарового мурування склоблоків і приклеювання склоплитки (для світлих тонів застосовують клейову суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-25»). Особливо рекомендована для облицювання сходів і сходових маршів, а також поверхонь підлог, що влаштовуються під нахилом. Для приклеювання мармурових плит рекомендовано застосовувати клей для мармуру «БудМайстер «КЛЕЙ-211».

2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-15» виготовлена на основі сірого цементу з мінеральними заповнювачами і полімерними домішками.

3. Властивості

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-15» високоадгезійна, еластична, має підвищену стійкість до деформацій, в тому числі температурних, водостійка, морозостійка, стійка до сповзання з вертикальних поверхонь, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною і рівною; очищеною від пилу, бруду, вапна, олій, жирів та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Вибоїни, відколи, тріщини необхідно закрити ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10»; нерівності до 30мм — штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку лицювальних робіт.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,20-0,22л на 1кг суміші (5,0-5,5л на мішок 25кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 3 годин.

6. Порядок робіт

Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпателя або терки і розгладжують зубчастим шпателем. За один прийом наносять таку кількість розчину, яку можна використати протягом 20-30 хвилин. Плитку попередньо не замочувати. Після нанесення клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Розташування плитки можна корегувати протягом, приблизно, 20 хвилин після її приклеювання. Максимальна товщина щойно нанесеної розчинової суміші під плиткою не повинна перевищувати 10мм. Для зручності ширину шва між плитками виставляють за допомогою дистанційних хрестиків. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно видалити до її затвердіння вологою губкою. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки. В якості затирочної суміші застосовують матеріали «БудМайстер «КРАЙКА-15/25».

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

При роботі у вітряну погоду час укладання плитки скорочується. При виконанні облицювальних робіт зовні будівель, розчинову суміш необхідно наносити також рівномірно і на плитку шаром до 1мм, повністю покриваючи клеєм її основу.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом. Температура експлуатації від -30° до +85°С.

8. Примітка

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-15» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

11. Витрата

У середньому витрачається від 1,8кг клею на 1м2, залежно від товщини нанесеного шару і стану поверхні.

| Розміри плитки (мм) | Розміри зуба шпателя (мм) | Ширина розшивочного шва (мм) | Середня витрата клею (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50×50 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| 100×100 | 4 | 2,0 | 2,4 |
| 150×150 | 6 | 2,5 | 3,4 |
| 150×200 | 6 | 3,0 | 3,4 |
| 200×250 | 8 | 3,0 | 4,6 |
| 200×300 | 8 | 4,0 | 4,6 |
| 250×300 | 8 | 4,0 | 4,6 |
| 300×300 | 10 | 5,0 | 5,9 |
| 400×400 | 12 | 5,0 | 7,0 |
| 600×600 | >12 | 6,0 | >7,0 |

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Клеевая смесь КЛЕЙ-15 (FLEX)
цементная эластичная

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,20-0,22 л.воды/кг

Расход смеси	от 1,8 кг/м2

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	1,3 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	3 часа

Открытое время работ	30 минут

Время корректировки плитки	20 минут

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 1,6 МПа

Морозостойкость	min 75 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-15» предназначена для внутренней и наружной облицовки прочных минеральных оснований (тяжёлый бетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурка, ГКЛ и т.п.) всеми видами природных и искусственных материалов на минеральной основе (декоративный камень, гранит, стекло, бетонная плитка и т.п.). Благодаря высокой эластичности применение клея эффективно на основаниях, подверженных периодической деформации, связанной с увлажнением и расширением (бассейны, резервуары, душевые кабинки, балконы, террасы, обогреваемые полы, эксплуатируемые кровли и т.д.). Клеевая смесь рекомендована для облицовки поверхности старых керамических плиток методом "плитка на плитку", для тонкослойной кладки стеклоблоков и приклеивания стеклоплитки (для светлых тонов предлагаем клеевую смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-25»). Особо рекомендована для облицовки ступеней и лестничных маршей, а также поверхностей полов, устраиваемых под наклоном. Для приклеивания мраморных плит рекомендовано применять клей для мрамора «БудМайстер «КЛЕЙ-211».

2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-15» изготовлена на основе серого цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками.

3. Свойства

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-15» высокоадгезионная, эластичная, имеет повышенную устойчивость к деформациям, в том числе температурным, водостойкая, морозостойкая,  устойчива  к сползанию с вертикальных поверхностей, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и ровным; очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Выбоины, сколы, трещины необходимо заделать ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10»; неровности до 30мм — штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». Сильно впитывающие  жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

Работы по подготовке основания необходимо завершить, не менее чем за 24 часа до начала облицовочных работ.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,20-0,22л на 1кг смеси (5,0-5,5л на мешок 25кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 3 часов.

6. Порядок работ

Клеевую смесь наносят тонким слоем на подготовленное основание с помощью металлического шпателя или тёрки и разглаживают зубчатым шпателем. За один приём наносят такое количество раствора, которое можно использовать в течение 20-30 минут. Плитку предварительно не замачивать. После нанесения клея плитку нужно приложить и прижать к основанию. Расположение плитки можно корректировать в течение, примерно, 20 минут после её приклеивания. Максимальная толщина свежеуложенной растворной смеси под плиткой не должна превышать 10мм. Для удобства ширину шва между плитками выставляют с помощью дистанционных крестиков. Остатки растворной смеси необходимо аккуратно удалить до её затвердевания влажной губкой. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки. В качестве затирочной смеси применяют материалы «БудМайстер «КРАЙКА-15/25».

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

При работе в ветреную погоду время укладки плитки сокращается. При выполнении облицовочных робот снаружи зданий, растворную смесь необходимо наносить также равномерно и на плитку слоем до 1мм, полностью покрывая клеем её основание.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования клеевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием. Температура эксплуатации от -30° до +85°С.

8. Примечание

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-15» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

11. Расход

В среднем расходуется от 1,8кг клея на 1м2, в зависимости от толщины наносимого слоя и состояния поверхности.

| Размеры плитки (мм) | Размеры зуба шпателя (мм) | Ширина расшивочного шва (мм) | Средний расход клея (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50×50 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| 100×100 | 4 | 2,0 | 2,4 |
| 150×150 | 6 | 2,5 | 3,4 |
| 150×200 | 6 | 3,0 | 3,4 |
| 200×250 | 8 | 3,0 | 4,6 |
| 200×300 | 8 | 4,0 | 4,6 |
| 250×300 | 8 | 4,0 | 4,6 |
| 300×300 | 10 | 5,0 | 5,9 |
| 400×400 | 12 | 5,0 | 7,0 |
| 600×600 | >12 | 6,0 | >7,0 |

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.