Клейова суміш КЛЕЙ-31 (КГ-1)
гіпсова для гіпсокартону

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,40-0,46 л.води/кг

Витрата суміші	близько 4 кг/м2

Час придатності розчину для використання	 30 хвилин

Відкритий термін робіт	15 хвилин

Час корегування	10 хвилин

Час твердіння розчину	min 24 години

Адгезія до основи	min 0,5 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Гіпсова клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-31» призначена для кріплення гіпсокартонних плит без застосування алюмінієвого профілю усередині приміщень на міцні мінеральні основи (бетон, цегла, цементно-вапняна і гіпсова штукатурки). Особливо рекомендована при нерівностях поверхні від 5 до 30мм.

2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-31» виготовлена з суміші високоякісного гіпсу і заповнювачів, а також модифікуючих домішок, що сприяють поліпшенню фізико-механічних властивостей розчину.

3. Властивості

Гіпсова клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-31» має високу адгезію, швидкотужавіюча, пластична, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, олій, жирів та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку лицювальних робіт.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,40-0,46л на 1кг суміші (10,0-11,5л на мішок 25кг), (6,0-6,9л на мішок 15кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 0,5 години.

6. Витрата

Середня витрата суміші — близько 4кг/м2. При величині нерівностей до 10мм витрата клею складе 15кг на два стандартних листи розміром 1200×2500мм.

7. Порядок робіт

Метод кріплення залежить від величини нерівностей основи.

При рівній поверхні стін на гіпсокартонні плити клейову суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-31» наносять зубчастим шпателем суцільними подовжніми смугами та по периметру.

При нерівності стін до 20мм за допомогою кельми клейова суміш наноситься по периметру і посередині гіпсокартонної плити маячками,через кожні 30см.

При нерівності стіни більше 20мм на її поверхню за допомогою клейової суміші «БудМайстер «КЛЕЙ 31» приклеюють смуги шириною 10см виготовлені з гіпсокартонних листів,формуючи при цьому рівну площину. Потім на гіпсокартонні листи наноситься клейова розчинна суміш.

Після нанесення клейового розчину суміші «БудМайстер «КЛЕЙ 31» на ГКЛ, лист піднімається, встановлюється на підкладки і притискається до стіни. Корегувати плити можна протягом 10 хвилин після приклеювання до поверхні.

По закінченню робіт інструмент потрібно негайно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно берегти очі та шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 25кг, 15кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Г.2.ЗК6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Клеевая смесь КЛЕЙ-31 (КГ-1)
гипсовая стандартная для гипсокартона

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,40-0,46 л.воды/кг

Расход смеси	около 4 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	 30 минут

Открытое время работ	15 минут

Время корректировки	10 минут

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,5 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Гипсовая клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-31» предназначена для крепления гипсокартонных плит без применения алюминиевого профиля внутри помещений на прочные минеральные основания (бетон, кирпич, цементно-известковая и гипсовая штукатурки). Особо рекомендована при неровностях поверхности от 5 до 30мм.

2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-31» изготовлена из смеси высококачественного гипса и заполнителей, а также модифицирующих добавок, способствующих улучшению физико-механических свойств раствора.

3. Свойства

Гипсовая клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-31» обладает высокой адгезией, быстротвердеющая, пластичная, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

Работы по подготовке основания необходимо завершить, не менее чем за 24 часа до начала облицовочных работ.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,40-0,46л на 1кг смеси (10,0-11,5л на мешок 25кг), (6,0-6,9л на мешок 15кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 0,5 часа.

6. Расход

Средний расход смеси — около 4кг/м2. При величине неровности в 10 мм расход клея составит 15кг на два стандартных листа размером 1200×2500мм.

7. Порядок работ

Метод крепления зависит от величины неровностей основания.

При ровной поверхности стен на гипсокартонные плиты клеевую смесь «БудМайстер« КЛЕЙ-31 »наносят зубчатым шпателем сплошными продольными полосами и по периметру.

При неровности стен до 20мм с помощью мастерка клей наносится по периметру и посередине гипсокартонной плиты маячками, через каждые 30см.

При неровности стены более 20мм на ее поверхность с помощью клеевой смеси «БудМайстер« КЛЕЙ-31 »приклеивают полосы шириной 10см изготовлены из гипсокартонных листов, формируя при этом ровную плоскость. Затем на гипсокартонные листы наносится клеевая растворная смесь.

После нанесения клеевого раствора смеси «БудМайстер« КЛЕЙ-31 » на ГКЛ, лист поднимается, устанавливается на подкладки и прижимается к стене. Корректировать плиты можно в течение 10 минут после приклеивания к поверхности.
По окончании работ инструмент следует немедленно вымыть.
При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования клеевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 25кг, 15кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Г.2.ЗК6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.