Затирочна суміш КРАЙКА-12/22 (PROFіt 3415)
цементна для широких швів

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,17-0,22 л.води/кг

Витрата суміші	від 0,6 кг/м2

Час придатності розчину для використання	1 година

Час твердіння розчину	min 24 години

Ширина шва	4-15 мм

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» призначена для заповнення швів між лицювальними плитками з кераміки, натурального або штучного каменю усередині і зовні приміщень, на стійких до деформації основах. Сумішшю можна заповнювати шви шириною від 4 до 15мм.

2. Склад

Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» виготовлена на основі цементу з мінеральними заповнювачами і функціональними домішками.

3. Властивості

Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» водовідштовхувальна, морозостійка, пластична, стійка до усадки, стійка до стирання, швидкотужавіюча.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Шви перед затиранням повинні бути очищені від пилу, бруду, клею та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до торців плитки й основи. Глибина міжплиткових швів повинна бути однаковою. У випадку розшивки по старому облицюванню необхідно механічним шляхом видалити старий шов, а основу зволожити. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою в пропорції  0,17-0,22л на 1кг суміші і ретельно перемішати до одержання однорідної маси без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий розчин необхідно використати протягом години.

6. Порядок робіт

Розчинову суміш наносять на очищений, трохи зволожений шов за допомогою спеціальної терки для розшивки або гумового шпателя. Розчин необхідно наносити рівномірно по поверхні, одночасно вдавлюючи його у шви доти, доки розріз шва не заповниться повністю. Надлишок свіжої розчинової суміші необхідно зібрати з поверхні і знову використати для заповнення швів. У разі потреби, після початкового тужавіння розчину, можна знову наповнити шов. Через 15-20 хвилин після нанесення, облицьовану поверхню необхідно протерти по діагоналі до сітки швів, не вимиваючи затирочної суміші, злегка вологою губкою або терткою з поролоновим покриттям. Завдяки цьому поверхня швів добре розгладжується й ущільнюється. Воду для протирання треба часто змінювати, щоб вона була чистою. Висохлий наліт легко видаляється сухою м'якою ганчіркою через 24 години. Перед затиранням швів між неглазурованим і шорстким облицюванням, необхідно виконати пробну розшивку, щоб перевірити наскільки добре змиваються залишки цементу і пігменту.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

У випадку використання кольорової затирочної суміші в кількості більш одного упакування, рекомендується придбати суміш однієї партії, зазначеної на упаковці.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання затирочної суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

Надлишок або недостача води істотно погіршує властивості затирочного розчину. Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 5кг.

10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

11. Витрата

Середня витрата суміші — від 0,6кг/м2, залежно від ширини, глибини та довжини швів на 1м2.

| Розмір плитки в см | 10×10 | 10×15 | 10×20 | 15×15 | 15×20 | 20×20 | 20×30 | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 60×60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина швів в м/м2 | 19,5 | 16,2 | 14,5 | 13,4 | 11,5 | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 5,0 | 3,3 |

| Ширина шва в мм | Глибина шва (товщина плитки) в мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Коефіцієнт витрати в грамах |
| 4 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
| 5 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 6 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 134 | 144 |
| 7 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 146 | 157 | 168 |
| 8 | 64 | 77 | 90 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 166 | 180 | 192 |
| 9 | 72 | 86 | 101 | 115 | 130 | 144 | 158 | 173 | 187 | 202 | 216 |
| 10 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| 11 | 88 | 106 | 123 | 141 | 158 | 176 | 194 | 211 | 229 | 246 | 264 |
| 12 | 96 | 115 | 134 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 250 | 269 | 288 |
| 13 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 | 229 | 250 | 270 | 291 | 312 |
| 14 | 112 | 134 | 157 | 180 | 202 | 224 | 246 | 269 | 291 | 314 | 336 |
| 15 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |

Помноживши довжину шва на коефіцієнт витрати отримуємо витрату затирочної суміші в г/м2.

Увага! Данні, що знаходяться в цих таблицях, усереднені і можуть служити тільки для попередніх розрахунків. При великих об'ємах плиточних робіт рекомендуємо перевірити витрату шляхом досліджень на будівельному майданчику.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Затирочная смесь КРАЙКА-12/22 (PROFit 3415)
цементная для широких швов

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,17-0,22 л.воды/кг

Расход смеси	от 0,6 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	1 час

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Ширина шва	4-15 мм

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» предназначена для заполнения швов между облицовочными плитками из керамики, натурального или искусственного камня внутри и снаружи помещений, на устойчивых к деформации основаниях. Смесью можно заполнять швы шириной от 4 до 15мм.

2. Состав

Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» изготовлена на основе цемента с минеральными заполнителями и функциональными добавками.

3. Свойства

Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» водоотталкивающая, морозостойкая, пластичная, устойчива к усадке, устойчива к стиранию, быстротвердеющая.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Швы перед затиранием должны быть очищены от пыли, грязи, клея и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к торцам плитки и основанию. Глубина межплиточных швов должна быть одинаковой. В случае расшивки по старой облицовке необходимо механическим путём удалить старый шов, а основание увлажнить. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчёта 0,17-0,22л на 1кг смеси и тщательно перемешать до получения однородной массы без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Полученный раствор необходимо использовать в течение часа.

6. Порядок работ

Растворную смесь наносят на очищенный, слегка увлажнённый шов с помощью специальной тёрки для расшивки или резинового шпателя. Раствор необходимо наносить равномерно по поверхности, одновременно вдавливая его в швы до тех пор, пока разрез шва не заполнится полностью. Избыток свежей растворной смеси необходимо собрать с поверхности и вновь использовать для заполнения швов. В случае необходимости, после начального схватывания раствора, можно снова наполнить шов. Через 15-20 минут после нанесения, облицованную поверхность необходимо протереть по диагонали к сетке швов, не вымывая затирочной смеси, слегка влажной губкой либо тёркой с поролоновым покрытием. Благодаря этому поверхность швов хорошо разглаживается и уплотняется. Воду для протирания надо часто менять, чтобы она была чистой. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой ветошью через 24 часа. Перед затиркой швов между неглазурованной и шероховатой облицовкой, необходимо выполнить пробную расшивку, чтобы проверить насколько хорошо смываются остатки цемента и пигмента.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

В случае использования цветной затирочной смеси в количестве более одной упаковки, рекомендуется приобретать смесь одной партии, указанной на упаковке.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования затирочной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

Избыток или недостаток воды существенно ухудшает свойства затирочного раствора. Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-12/22» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 5кг.

10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

11. Расход

Средний расход смеси — от 0,6кг/м2, в зависимости от ширины, глубины и длины швов на 1м2.

| Размер плитки в см | 10×10 | 10×15 | 10×20 | 15×15 | 15×20 | 20×20 | 20×30 | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 60×60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина швов в м/м2 | 19,5 | 16,2 | 14,5 | 13,4 | 11,5 | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 5,0 | 3,3 |

| Ширина шва в мм | Глубина шва (толщина плитки) в мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Коэффициент расхода в граммах |
| 4 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
| 5 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 6 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 134 | 144 |
| 7 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 146 | 157 | 168 |
| 8 | 64 | 77 | 90 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 166 | 180 | 192 |
| 9 | 72 | 86 | 101 | 115 | 130 | 144 | 158 | 173 | 187 | 202 | 216 |
| 10 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| 11 | 88 | 106 | 123 | 141 | 158 | 176 | 194 | 211 | 229 | 246 | 264 |
| 12 | 96 | 115 | 134 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 250 | 269 | 288 |
| 13 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 | 229 | 250 | 270 | 291 | 312 |
| 14 | 112 | 134 | 157 | 180 | 202 | 224 | 246 | 269 | 291 | 314 | 336 |
| 15 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |

Умножив длину шва на коэффициент расхода получаем расход затирочной смеси в г/м2.

Внимание! Данные, которые содержатся в этих таблицах, усредненные и могут служить только для предварительных расчетов. При больших объемах плиточных работ рекомендуем проверить расход опытным путем на стройплощадке.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.