Затирочна суміш КРАЙКА-15/25 (FLEXI 3215)
цементна еластична

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,16-0,22 л.води/кг

Витрата суміші	від 0,35 кг/м2

Час придатності розчину для використання	2 години

Час твердіння розчину	min 24 години

Ширина шва	2-15 мм

Морозостійкість	min 75 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Суміш затирочна еластична «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» призначена для заповнення швів між лицювальними плитками з кераміки, скла, натурального або штучного каменю на основах, що піддаються періодичній деформації, зв'язаній зі зволоженням і розширенням (басейни, душові кабінки, підлоги, що обігріваються і т.д.), усередині і зовні приміщень. Сумішшю можна заповнювати шви шириною від 2 до 15мм.

2. Склад

Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» виготовлена на основі цементу з мінеральними наповнювачами і функціональними домішками.

3. Властивості

Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» еластична, водовідштовхувальна, морозостійка, пластична, стійка до усадки, швидкотужавіюча.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Шви перед затиранням повинні бути очищені від пилу, бруду, клею та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до торців плитки й основи. Глибина міжплиткових швів повинна бути однаковою. У випадку розшивки швів старого облицювання необхідно механічним шляхом видалити старий шов, а основу зволожити. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою в пропорції  0,16-0,22л на 1кг суміші і ретельно перемішати до одержання однорідної маси без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин.

6. Порядок робіт

Розчинову суміш наносять на відчищений, трохи зволожений шов за допомогою спеціальної терки для розшивки або гумового шпателя. Розчин необхідно наносити рівномірно по поверхні, одночасно вдавлюючи його у шви доти, доки розріз шва не заповниться повністю. Надлишок свіжої розчинової суміші необхідно зібрати з поверхні і знову використати для заповнення швів. У разі потреби, після початкового тужавіння розчину, можна знову наповнити шов. Через 15-20 хвилин після нанесення, облицьовану поверхню необхідно протерти по діагоналі до сітки швів, не вимиваючи затирочної суміші, злегка вологою губкою або теркою з поролоновим покриттям. Завдяки цьому поверхня швів добре розгладжується й ущільнюється. Воду для протирання треба часто змінювати, щоб вона була чистою. Висохлий наліт легко видаляється сухою м'якою ганчіркою через 24 години. Перед затиранням швів між неглазурованим і шорстким облицюванням, необхідно виконати пробну розшивку, щоб перевірити наскільки добре змиваються залишки цементу і пігменту.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

У випадку використання кольорової затирочної суміші в кількості більш одного упакування, рекомендується придбати суміш однієї партії, зазначеної на упаковці.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання затирочної суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

Надлишок або недостача води істотно погіршує властивості затирочного розчину. Суміш затирочна «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 5кг, 2кг.

10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 18 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

11. Витрата

Середня витрата суміші — від 0,35кг/м2, залежно від ширини, глибини та довжини швів на 1м2.

| Розмір плитки в см | 10×10 | 10×15 | 10×20 | 15×15 | 15×20 | 20×20 | 20×30 | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 60×60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина швів в м/м2 | 19,5 | 16,2 | 14,5 | 13,4 | 11,5 | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 5,0 | 3,3 |

| Ширина шва в мм | Глибина шва (товщина плитки) в мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Коефіцієнт витрати в грамах |
| 2 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 |
| 3 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 |
| 4 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
| 5 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 6 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 134 | 144 |
| 7 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 146 | 157 | 168 |
| 8 | 64 | 77 | 90 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 166 | 180 | 192 |
| 9 | 72 | 86 | 101 | 115 | 130 | 144 | 158 | 173 | 187 | 202 | 216 |
| 10 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| 11 | 88 | 106 | 123 | 141 | 158 | 176 | 194 | 211 | 229 | 246 | 264 |
| 12 | 96 | 115 | 134 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 250 | 269 | 288 |
| 13 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 | 229 | 250 | 270 | 291 | 312 |
| 14 | 112 | 134 | 157 | 180 | 202 | 224 | 246 | 269 | 291 | 314 | 336 |
| 15 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |

Помноживши довжину шва на коефіцієнт витрати отримуємо витрату затирочної суміші в г/м2.

Увага! Данні, що знаходяться в цих таблицях, усереднені і можуть служити тільки для попередніх розрахунків. При великих об'ємах плиточних робіт рекомендуємо перевірити витрату шляхом досліджень на будівельному майданчику.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.РШ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Затирочная смесь КРАЙКА-15/25 (FLEXI 3215)
цементная эластичная

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,16-0,22 л.воды/кг

Расход смеси	от 0,35 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Ширина шва	2-15 мм

Морозостойкость	min 75 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Смесь затирочная эластичная «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» предназначена для заполнения швов между облицовочными плитками из керамики, стекла, натурального или искусственного камня на основаниях, подверженных периодической деформации, связанной с увлажнением и расширением (бассейны, душевые кабинки, обогреваемые полы и т.д.), внутри и снаружи помещений. Смесью можно заполнять швы шириной от 2 до 15мм.

2. Состав

Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» изготовлена на основе цемента с минеральными наполнителями и функциональными добавками.

3. Свойства

Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» эластичная, водоотталкивающая, морозостойкая, пластичная, устойчива к усадке, быстротвердеющая.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Швы перед затиранием должны быть очищены от пыли, грязи, клея и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к торцам плитки и основанию. Глубина межплиточных швов должна быть одинаковой. В случае расшивки по старой облицовке необходимо механическим путём удалить старый шов, а основание увлажнить. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчёта 0,16-0,22л на 1кг смеси и тщательно перемешать до получения однородной массы без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов.

6. Порядок работ

Растворную смесь наносят на очищенный, слегка увлажнённый шов с помощью специальной тёрки для расшивки или резинового шпателя. Раствор необходимо наносить равномерно по поверхности, одновременно вдавливая его в швы до тех пор, пока разрез шва не заполнится полностью. Избыток свежей растворной смеси необходимо собрать с поверхности и вновь использовать для заполнения швов. В случае необходимости, после начального схватывания раствора, можно снова наполнить шов. Через 15-20 минут после нанесения, облицованную поверхность необходимо протереть по диагонали к сетке швов, не вымывая затирочной смеси, слегка влажной губкой либо тёркой с поролоновым покрытием. Благодаря этому поверхность швов хорошо разглаживается и уплотняется. Воду для протирания надо часто менять, чтобы она была чистой. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой ветошью через 24 часа. Перед затиркой швов между неглазурованной и шероховатой облицовкой, необходимо выполнить пробную расшивку, чтобы проверить насколько хорошо смываются остатки цемента и пигмента.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

В случае использования цветной затирочной смеси в количестве более одной упаковки, рекомендуется приобретать смесь одной партии, указанной на упаковке.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования затирочной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

Избыток или недостаток воды существенно ухудшает свойства затирочного раствора. Смесь затирочная «БудМайстер «КРАЙКА-15/25» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 5кг, 2кг.

10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

11. Расход

Средний расход смеси — от 0,35кг/м2, в зависимости от ширины, глубины и длины швов на 1м2.

| Размер плитки в см | 10×10 | 10×15 | 10×20 | 15×15 | 15×20 | 20×20 | 20×30 | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 60×60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина швов в м/м2 | 19,5 | 16,2 | 14,5 | 13,4 | 11,5 | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 5,0 | 3,3 |

| Ширина шва в мм | Глубина шва (толщина плитки) в мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Коэффициент расхода в граммах |
| 2 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 |
| 3 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 |
| 4 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
| 5 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 6 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 134 | 144 |
| 7 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 146 | 157 | 168 |
| 8 | 64 | 77 | 90 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 166 | 180 | 192 |
| 9 | 72 | 86 | 101 | 115 | 130 | 144 | 158 | 173 | 187 | 202 | 216 |
| 10 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| 11 | 88 | 106 | 123 | 141 | 158 | 176 | 194 | 211 | 229 | 246 | 264 |
| 12 | 96 | 115 | 134 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 250 | 269 | 288 |
| 13 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 | 229 | 250 | 270 | 291 | 312 |
| 14 | 112 | 134 | 157 | 180 | 202 | 224 | 246 | 269 | 291 | 314 | 336 |
| 15 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |

Умножив длину шва на коэффициент расхода получаем расход затирочной смеси в г/м2.

Внимание! Данные, которые содержатся в этих таблицах, усредненные и могут служить только для предварительных расчетов. При больших объемах плиточных работ рекомендуем проверить расход опытным путем на стройплощадке.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.РШ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.