Суміш гідроізоляційна КРИТТЯ-156 (DIKERFLEX)
цементна еластична для захисту поверхні від дії вологи

Технічні характеристики

Пропорція суміші	А+Б = 25 кг компонента А + 9 л комп. Б

Витрата приготовленої суміші	від 3 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 2 до 4 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Стійкість до атмосферних опадів	через 24 години

Готовність до початкових навантажень	через 3 доби

Подальші роботи	не раніш 7 діб

Адгезія до основи	min 1,2 МПа

Відносне подовження	min 8%

Міцність на розрив	min 0,6 МПа

Водонепроникність	min 0,2 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -20° до +60°С

1. Галузь застосування

Еластична двокомпонентна гідроізоляційна суміш «БудМайстер «КРИТТЯ-156» призначена для надійної гідроізоляції балконів, терас, басейнів, санітарно-технічних приміщень перед укладанням лицювальної плитки, для захисту основ з боку впливу вологи, для гідроізоляції внутрішньої сторони чаші басейнів і водойм глибиною до 12м. Товщина шару рекомендована від 2 до 4мм.

2. Склад

Компонент А еластичної двокомпонентної гідроізоляційної суміші «БудМайстер «КРИТТЯ-156» виготовлений на основі суміші цементу з мінеральними заповнювачами і функціональними домішками.

Компонент Б — водна дисперсія полімерів.

3. Властивості

Гідроізоляційна суміш «БудМайстер «КРИТТЯ-156» високоадгезійна, еластична, стійка до усадки і деформації основи, водогерметична, паропроникна, морозостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Мінеральні основи з бетону, цементної і цементно-вапняної штукатурки, кладка з рівними і повними швами (по змішаній кладці не застосовувати), сухі цементні стяжки повинні бути недеформівними, міцними і твердими, без тріщин і прогинів, очищеними від пилу, бруду, олій, жирів, фарби й інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Невеликі нерівності поверхні вертикальних основ потрібно згладити, а неміцні шари видалити. Гострі грані і кути варто обломити і закруглити до радіусу 4см. Тріщини більш 0,5мм варто розширити і заповнити ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10». При негерметичності стін і підлог необхідно застосувати ущільнювальні стрічки і латки.

Цегельні і бетонні конструкції повинні бути витримані не менш 3-х місяців, цементні підлоги і штукатурки — не менш 28 діб.

5. Приготування розчину

У чисту ємність влити 2/3 рідкого компонента Б і розмішати із сухою сумішшю компонента А. Потім додавати іншу частину компонента Б до одержання однорідної, зручної для роботи консистенції. Суміш необхідно перемішувати до одержання однорідної маси без грудок низькообертовим дрилем з насадкою. Після чого суміш вистоюється протягом 5 хвилин і перемішується повторно. Для приготування використовувати чисті ємності й інструмент. Розчин необхідно використати протягом 2-х годин.

6. Порядок робіт

Приготовлений розчин тонким шаром за допомогою малярського пензля або щітки наносять на основу, дотримуючись методу "мокре на мокре". Розчин необхідно наносити в одному напрямку без перехресних рухів. Нанесений шар необхідно захищати від швидкого висихання. Другий шар розчинної суміші необхідно наносити за допомогою щітки або шпателя в перпендикулярному напрямку до затверділого першого шару. Необхідно стежити за тим, щоб поверхня розчину була вологою. Особливо уважно необхідно наносити розчин у кутах, на краях і в проходах. Розчин наносять на основу в два шари щіткою або в два шари щіткою і шпателем. Перед закінченням робіт необхідно переконатися в тому, що вся поверхня основи покрита розчином товщіною не менш 2 мм. Товщина шарів не повинна перевищувати 4мм. Залишки розчину необхідно видалити за допомогою води, не допускаючи його тужавіння. Через три дні після нанесення висохлий розчин готовий до експлуатації. Після тужавіння розчин не розрахований на інтенсивні механічні навантаження. Повна готовність до експлуатації — через 7 діб. Після гідроізоляції основи поверхню необхідно захистити оздоблювальними матеріалами «БудМайстер «ТИНК», що не містять гіпсу, або приклеїти лицювальну плитку за допомогою клею групи «БудМайстер «КЛЕЙ».

Після закінчення робіт інструмент потрібно негайно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

При укладанні лицювальної плитки необхідно користуватися пластиковим зубчастим шпателем. Еластичну двокомпонентну гідроізоляційну суміш «БудМайстер «КРИТТЯ-156» застосовують тільки з боку впливу вологи. Свіжоукладений розчин протягом 24 годин необхідно захищати від прямих сонячних променів, дощу і морозу.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання гідроізоляції в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

Гідроізоляційна суміш «БудМайстер «КРИТТЯ-156» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг компонента А і пластикові каністри по 9л компонента Б.

10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Не допускати заморожування компонента Б!

11. Витрата

У середньому витрачається від 3кг приготовленої гідроізоляції на 1м2, залежно від товщини нанесного шару і призначення.

| Умови застосування | Товщина шару (мм) | Середня витрата (кг/м2) |
| --- | --- | --- |
| Вогкість | 2 | 3 |
| Просочування води | 2,5 | 3,75 |
| Водозбірник (стовп води до 12м) | 3 | 4,5 |
| Максимальний шар | 4 | 6 |

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ГІ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Смесь гидроизолирующая КРИТТЯ-156 (DIKERFLEX)
цементная эластичная для защиты поверхности от воздействия влаги

Технические характеристики

Пропорция смеси	А+Б = 25 кг компонента А + 9 л комп. Б

Расход приготовленной смеси	от 3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 2 до 4 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Устойчивость к атмосферным осадкам	через 24 часа

Готовность к начальным нагрузкам	через 3 суток

Дальнейшие работы	не ранее 7 суток

Адгезия к основе	min 1,2 МПа

Относительное удлинение	min 8%

Прочность на разрыв	min 0,6 МПа

Водонепроницаемость	min 0,2 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -20° до +60°С

1. Область применения

Эластичная двухкомпонентная гидроизолирующая смесь «БудМайстер «КРИТТЯ-156» предназначена для надёжной гидроизоляции балконов, террас, бассейнов, санитарно-технологических помещений перед укладкой облицовочной плитки, для защиты оснований со стороны воздействия влаги, для гидроизоляции внутренней стороны чаши бассейнов и водоёмов глубиной до 12м. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 4мм.

2. Состав

Компонент А эластичной двухкомпонентной гидроизолирующей смеси «БудМайстер «КРИТТЯ-156» изготовлен на основе смеси цементов с минеральными заполнителями и функциональными добавками.

Компонент Б — водная дисперсия полимеров.

3. Свойства

Гидроизолирующая смесь «БудМайстер «КРИТТЯ-156» высокоадгезионная, эластичная, устойчива к усадке и деформации основания, водогерметичная, паропроницаемая, морозостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Минеральные основания из бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки, кладка с ровными и полными швами (по смешанной кладке не применять), сухие цементные стяжки  должны быть недеформируемыми прочными и жёсткими, без трещин и прогибов, очищенными от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Небольшие неровности поверхности вертикальных оснований нужно сгладить, а непрочные слои удалить. Острые грани и углы следует обломить и закруглить до радиуса 4см. Трещины более 0,5мм следует расширить и заполнить ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10». При не герметичности стен и полов необходимо применить уплотнительные ленты и заплаты.

Кирпичные и бетонные конструкции должны быть выдержаны не менее 3-х месяцев, цементные полы и штукатурки — не менее 28 суток.

5. Приготовление раствора

В чистую ёмкость влить 2/3 жидкого компонента Б и размешать с сухой смесью компонента А. Затем добавлять остальную часть компонента Б до получения однородной, удобной для работы консистенции. Смесь необходимо перемешивать до получения однородной массы без комков низкооборотистой дрелью с насадкой. После чего смесь выстаивается в течение 5 минут и перемешивается повторно. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент. Раствор необходимо использовать в течение 2-х часов.

6. Порядок работ

Приготовленный раствор тонким слоем при помощи кисти или щётки наносят на основание, придерживаясь метода “мокрое на мокрое”. Раствор необходимо наносить в одном направлении без перекрёстных движений. Нанесённый слой необходимо предохранять от быстрого высыхания. Второй слой растворной смеси необходимо наносить с помощью щётки или шпателя в перпендикулярном направлении к затвердевшему первому слою. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность раствора была влажной. Особенно внимательно следует наносить раствор в углах, на краях и в проходах. Раствор наносят на основание в два слоя кистью или в два слоя кистью и шпателем. Перед окончанием работ необходимо убедиться в том, что вся поверхность основания покрыта раствором толщиной не менее 2мм. Толщина слоёв не должна превышать 4мм. Остатки раствора необходимо удалить при помощи воды, не допуская его отвердевания. Через три дня после нанесения высохший раствор готов к эксплуатации. После отвердевания раствор не рассчитан на интенсивные механические нагрузки. Полная готовность к эксплуатации — через 7 суток. После гидроизоляции основания поверхность необходимо защитить отделочными материалами «БудМайстер «ТИНК» не содержащими гипса или приклеить  облицовочную плитку с помощью клея группы «БудМайстер «КЛЕЙ».

После окончания работ инструмент следует немедленно вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

При укладке облицовочной плитки необходимо пользоваться пластиковым зубчатым шпателем. Эластичную двухкомпонентную гидроизолирующую смесь «БудМайстер «КРИТТЯ-156» применяют только со стороны воздействия влаги. Свеженанесённый раствор в течение 24 часов необходимо оберегать от прямых солнечных лучей, дождя и мороза.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования гидроизоляции в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

Гидроизолирующая смесь «БудМайстер «КРИТТЯ-156» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг компонента А и пластиковые канистры по 9л компонента Б.

10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Не допускать замораживания компонента Б!

11. Расход

В среднем расходуется от 3кг приготовленной гидроизоляции на 1м2, в зависимости от толщины наносимого слоя и предназначения.

| Условия применения | Толщина слоя (мм) | Средний расход (кг/м2) |
| --- | --- | --- |
| Сырость | 2 | 3 |
| Просачивание воды | 2,5 | 3,75 |
| Водосборник (столб воды до 12м) | 3 | 4,5 |
| Максимальный слой | 4 | 6 |

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ГІ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011