Ґрунтуюча емульсія КРИТТЯ-60 (API-GRUNT)
акрилова

Технічні характеристики

Витрата розчинової суміші	0,1-0,2 л/м2

Термін висихання	близько 2 годин

Щільність емульсії ї	близько 1 г/см3

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-60» призначена для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабковбираючих поверхнях, таких як: бетон, силікатна цегла, а також на сильнопоглинаючих вологу поверхнях, таких як: газобетон, пінобетон, шлакоблок і т.ін. перед улаштуванням наливних підлог, оштукатурюванням і укладанням лицювальних матеріалів з кераміки, природного або штучного каменю. Емульсію застосовують для внутрішніх і зовнішніх робіт. Колір плівки після висихання прозорий.

2. Склад

Ґрунтуюча емульсія адгезійна «БудМайстер «КРИТТЯ-60» виготовлена на основі дисперсії синтетичних смол.

3. Властивості

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-60» розчиняється водою, посилює адгезію покриттів до основи, особливо до гладкої, знижує водопоглинання, запобігає утворенню повітряних пухирів і кратерів, поліпшує розтікання наливних підлог, стійка до лугів, не містить органічних розчинників.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити.

5. Приготування розчину

Концентрат ґрунтуючої емульсії адгезійної розчиняють чистою водою кімнатної температури і ретельно перемішують безпосередньо перед застосуванням на об'єкті.

| ПРОПОРЦІЇ |
| --- |
| Тип основи | Кількість концентрату | Кількість води, що додається |
| Ніздрюватий бетон | 10 л | не додавати |
| Важкий бетон | 10 л | 8 л |
| Силікатна цегла | 10 л | 10 л |

6. Витрата

Середня витрата розчинової емульсії — 0,1-0,2л/м2, залежно від основи. Щільність емульсії — близько 1г/см3.

7. Порядок робіт

Ґрунтуючу емульсію «БудМайстер «КРИТТЯ-60» слід наносити щіткою, невеликим валиком або малярським пензлем. Перед укладанням нівелювальних мас, основу необхідно проґрунтувати два рази з інтервалом у 2 години. Тривалість висихання ґрунтовки залежить від температури та вологості оточуючого середовища і складає приблизно 2 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри емульсії можуть змінитися. У випадку використання ґрунтовки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Пластикові каністри — 10л, 5л та пластикові пляшки по 2л.

11. Зберігання

Ґрунтуючу емульсію необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Грунтующая эмульсия КРИТТЯ-60 (API-GRUNT)
акриловая

Технические характеристики

Расход растворной смеси	0,1-0,2 л/м2

Время высыхания	около 2 часов

Плотность эмульсии	около 1 г/см3

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-60» предназначена для создания контактных слоёв на плотных, гладких и слабовпитывающих поверхностях, таких как: бетон, силикатный кирпич, а также на сильно поглощающих влагу поверхностях, таких как: газобетон, пенобетон, шлакоблок и т.д. перед устройством наливных полов, оштукатуриванием и укладкой облицовочных материалов из керамики, природного или искусственного камня. Эмульсию применяют для внутренних и наружных работ. Цвет плёнки после высыхания прозрачный.

2. Состав

Грунтующая эмульсия адгезионная «БудМайстер «КРИТТЯ-60» изготовлена на основе дисперсии синтетических смол.

3. Свойства

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-60» разбавляется водой, укрепляет основание, усиливает адгезию покрытий к основе, особенно гладкой, снижает водопоглощение, предотвращает образование воздушных пузырей и кратеров, улучшает растекаемость наливных полов, устойчива к щёлочам, не содержит органических растворителей.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить.

5. Приготовление раствора

Концентрат грунтующей эмульсии адгезионной разбавляют чистой водой комнатной температуры и тщательно перемешивают непосредственно перед применением на объекте.

| ПРОПОРЦИИ |
| --- |
| Тип основания | Количество концентрата | Количество добавляемой воды |
| Ячеистый бетон | 10л | не добавлять |
| Тяжёлый бетон | 10л | 8л |
| Силикатный кирпич | 10л | 10л |

6. Расход

Средний расход эмульсии — 0,1-0,2л/м2, в зависимости от основания. Плотность эмульсии — около 1г/см3.

7. Порядок работ

Грунтующую эмульсию «БудМайстер «КРИТТЯ-60» необходимо наносить щёткой, небольшим валиком или малярной кистью. Перед укладкой нивелирующихся масс, основание необходимо прогрунтовать два раза с интервалом в 2 часа. Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 2 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры эмульсии могут измениться. В случае использования грунтовки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу.

10. Упаковка

Пластиковые канистры — 10л, 5л и пластиковые бутылки по 2л.

11. Хранение

Грунтующую эмульсию необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12  месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010