Ґрунтуюча емульсія КРИТТЯ-617 (SALTSTOP)
акрилова проти висолоутворень

Технічні характеристики

Витрата емульсії	0,1-0,2 л/м2

Термін висихання	від 4,5 до 5,0 годин

Щільність емульсії	близько 1,01 г/см3

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Ґрунтуюча емульсія, що попереджає утворення висолів, «БудМайстер «КРИТТЯ-617» призначена для обробки всіх видів поверхонь з метою профілактики виникнення висолоутворень. Ґрунтовку необхідно застосовувати на мінеральних основах усередині й зовні приміщень перед оштукатурюванням, шпаклюванням, улаштуванням підлог, укладанням лицювальної плитки і т.ін. Колір плівки після висихання прозорий. Оброблена поверхня може фарбуватися.

2. Склад

Ґрунтуюча емульсія проти висолоутворень «БудМайстер «КРИТТЯ-617» виготовлена на основі висококонцентрованої дисперсії синтетичних смол.

3. Властивості

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-617» готова до застосування, має глибоку проникаючу дію, паропроникна, придатна для внутрішніх і зовнішніх робіт.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити. Основу, що має вибоїни, відколи та щілини, попередньо обробити ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10».

5. Витрата

Середня витрата емульсії — 0,1-0,2л/м2, залежно від основи. Щільність емульсії — близько 1,01г/см3.

6. Порядок робіт

Ґрунтуючу емульсію, що попереджає утворення висолів, «БудМайстер «КРИТТЯ-617» слід наносити на основу щіткою, невеликим валиком або малярським пензлем. Час висихання емульсії залежить від температури та вологості навколишнього середовища й становить приблизно 4,5-5,0 годин, по закінченні яких можна провадити подальшу обробку поверхні (шпаклювання, оштукатурювання й ін.).

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри емульсії можуть змінитися. У випадку використання ґрунтовки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Пластикові каністри — 10л, 5л.

10. Зберігання

Ґрунтуючу емульсію необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Грунтующая эмульсия КРИТТЯ-617 (SALTSTOP)
акриловая против высолообразований

Технические характеристики

Расход эмульсии	0,1-0,2 л/м2

Время высыхания	от 4,5 до 5,0 часов

Плотность эмульсии	около 1,01 г/см3

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Грунтующая эмульсия, предупреждающая образование высолов, «БудМайстер «КРИТТЯ-617» предназначена для обработки всех видов поверхностей с целью профилактики возникновения высолообразований. Грунтовку необходимо применять на минеральных основаниях внутри и снаружи помещений перед оштукатуриванием, шпаклеванием, устройством полов, укладкой облицовочной плитки и т.д. Цвет плёнки после высыхания прозрачный. Обработанная поверхность может окрашиваться.

2. Состав

Грунтующая эмульсия против высолообразований «БудМайстер «КРИТТЯ-617» изготовлена на основе высококонцентрированной дисперсии синтетических смол.

3. Свойства

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-617» готова к применению, обладает глубоким проникающим действием, паропроницаема, пригодна для внутренних и наружных работ.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить. Основание, имеющее выбоины, сколы и щели, предварительно обработать ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10».

5. Расход

Средний расход эмульсии — 0,1-0,2л/м2, в зависимости от основания. Плотность эмульсии — около 1,03г/см3.

6. Порядок работ

Грунтующую эмульсию, предупреждающую образование высолов, «БудМайстер «КРИТТЯ-617» следует наносить на основание щёткой, небольшим валиком или малярной кистью. Время высыхания эмульсии зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 4,5-5,0 часов, по прошествии которых можно производить дальнейшую обработку поверхности (шпаклевание, оштукатуривание и др.).

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры эмульсии могут измениться. В случае использования грунтовки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу.

9. Упаковка

Пластиковые канистры — 10л, 5л.

10. Хранение

Грунтующую эмульсию необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010