Ґрунтуюча фарба КРИТТЯ-71
силіконова

Технічні характеристики

Витрата	0,15-0,40 л/м2

Термін висихання	від 3 до 6 годин

Щільність	1,40-1,45 г/см3

Температура основи	від +5° до +25°С

Галузь застосування. Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» призначена для збільшення адгезії, полегшення робіт з нанесення декоративних штукатурок «БудМайстер «ТИНК‑743/745», «ТИНК‑751/754», а також для консервації систем утеплення на зимовий період. Ґрунтуючу фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-пісчана штукатурка, силікатна цегла, на гіпсових поверхнях, гіпсокартонних та деревостружкових плитах і т ін., на стінах та стелях як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання білий.

Склад. Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» виготовлена на основі дисперсії синтетичних смол з додаванням мінеральних наповнювачів та кварцового піску.

Властивості. Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» готова до застосування, сприяє збільшенню адгезії, спрощує процес формування фактури, придатна для внутрішніх та зовнішніх робіт, водостійка.

Підготовка поверхні. При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 та ДСТУ‑Н Б В.2.6 ‑212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ‑51» за 6 годин до початку ґрунтування.

Витрата. Середня витрата — 0,15-0,4 л/м2, залежно від основи. Щільність — 1,40-1,45 г/см3.

Порядок робіт. Ґрунтуючу фарбу «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» перед використанням слід ретельно перемішати. Її необхідно наносити щіткою або малярським пензлем. Тривалість висихання залежить від температури та вологості оточуючого середовища й становить приблизно 3‑6 годин. Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити. При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

Рекомендації. При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри ґрунтуючої фарби можуть змінитися. У випадку використання ґрунтуючої фарби в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом.

Примітка. При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання ґрунтуючої фарби в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря. Ґрунтуюча фарба, при попаданні на поверхні виконані з деревини, скла, кераміки та ін., може змінити їх колір, тому, до початку проведення робіт, необхідно захистити ці поверхні від випадкового попадання фарби.

Пакування. Пластикові відра — 10 л, 5 л.

Зберігання. Ґрунтуючу фарбу необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 18 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.АД БІЛА ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Грунтующая краска КРИТТЯ-71
силиконовая

Технические характеристики

Расход	0,15-0,40 л/м2

Время высыхания	от 3 до 6 часов

Плотность	1,40-1,45 г/см3

Температура основания	от +5° до +25°С

Область применения. Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» пред­назначена для увеличения адгезии, облегче­ния работ по нанесению декоративных штукатурок «БудМайстер «ТИНК‑743/745», «БудМайстер «ТИНК‑751/753», а также для консервации систем утепления на зимний период. Грунтующую краску применяют на минеральных основаниях, таких как: бетон, цементно-известковая, цементно-песчаная штукатурка, силикатный кирпич, на гипсовых поверхностях, гипсокартонных и древесностружечных плитах и др., на стенах и потолках как внутри, так и снаружи зданий. Цвет плёнки после высыхания белый.

Состав. Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» изготовлена на основе дисперсии синтетических смол с добавлением минеральных наполнителей  и кварцевого  песка.

Свойства. Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» готова к применению, способствует увеличению адгезии, упрощает процесс формирования фактуры, пригодна для внутренних и наружных работ, водостойкая.

Подготовка поверхности. При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 и ДСТУ‑Н Б В.2.6 ‑212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить. Сильновпитывающие поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ‑51» за 6 часов до начала грунтования.

Расход. Средний расход — 0,15-0,4 л/м2, в зависимости от основания. Плотность — 1,40-1,45 г/см3.

Порядок работ. Грунтующую краску «БудМайстер «КРИТТЯ‑71» перед использованием следует тщательно переме­шать. Её необходимо наносить щеткой или малярной кистью. Продолжительность высыхания зависит от темпе­ра­ту­ры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 3‑6 часов. После окончания работ инструмент необ­хо­димо вымыть. При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

Рекомендации. При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Для сохранения равномерности цвета при работе на однородных и больших поверхностях желательно использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке. Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5°C до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры грунтующей краски могут измениться. В случае использования грунтующей краски в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.

Примечание. При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтующей краски в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу. Грунтующая краска, при попадании на поверхности, выполненные из дерева, стекла, керамики и др., может изменить их цвет, поэтому, до начала проведения работ, необходимо защитить эти поверхности от случайного попадания краски.

Упаковка. Пластиковые вёдра — 10 л, 5 л.

Хранение. Грунтующую краску необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.АД БІЛА ДСТУ Б В.2.7-233:2010