Штукатурна суміш МАЗАНКА-20
на білому цементі

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,35-0,46 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,1 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 5 до 15 мм

Час придатності розчину для використання.................. min 1 година

Адгезія до основи	min 0,5 МПа

Марочна міцність	min 10 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш цементна «БудМайстер «МАЗАНКА-20» призначена для ручного високоякісного оштукатурювання стін з цегли, бетону й інших мінеральних основ усередині і зовні будинків з метою надання поверхні декоративного вигляду. Товщина шару від 5 до 15мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «МАЗАНКА-20» виготовлена на основі високоякісного білого цементу, відповідних заповнювачів, модифікуючих домішок і поліпропіленових волокон.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «МАЗАНКА-20» високоадгезійна, має високий ступінь пластичності, морозостійка, водостійка, стійка до усадки, зручна при нанесені.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, жирів, олій та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суміш необхідно змішати в ємності із заздалегідь відміреною кількістю води в пропорції: 0,35-0,46л на 1кг суміші (5,25-6,90л на мішок 15кг), (2,45-3,22л на відро 7кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного кремоподібного стану, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий розчин необхідно використати протягом години.

Для приготування розчину потрібно використовувати тільки чисту воду із температурою від +5° до +30°С і тільки неіржавіючі ємності й інструмент, очищені від залишків затверділого розчину.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,1кг/м2.

7. Порядок робіт

Розчинову суміш наносять на поверхню металевим шпателем перехресними або хаотичними рухами, так щоб інструмент залишав «м'які» рельєфні сліди. Або наносять рівним шаром з подальшою обробкою рогожовою щіткою, щіткою макловицею або руками в гумових рукавичках змочених водою.Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 6 годин.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати с захищеними руками (в рукавицях) при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Штукатурна суміш «БудМайстер «МАЗАНКА-20» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 15кг та пластикові відра по 7кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні в сухому приміщенні. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджену тару використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 БІЛА ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Штукатурная смесь МАЗАНКА-20
на белом цементе

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,35-0,46 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,1 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 15 мм

Время пригодности раствора к использованию	min 1 час

Адгезия к основе	min 0,5 МПа

Марочная прочность	min 10 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Штукатурная смесь цементная «БудМайстер «МАЗАНКА-20» предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен из кирпича, бетона и других минеральных оснований внутри и снаружи зданий с целью придания поверхности декоративного вида. Толщина слоя от 5 до 15мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «МАЗАНКА-20» изготовлена на основе высококачественного белого цемента, соответствующих заполнителей, модифицирующих добавок и полипропиленовых волокон.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «МАЗАНКА-20» высокоадгезионная, имеет высокую степень пластичности, морозостойкая, водостойкая, устойчива к усадке, удобна при нанесении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Смесь необходимо смешать в ёмкости с заранее отмеренным количеством воды в пропорции: 0,35-0,46л на 1кг смеси (5,25-6,90л на мешок 15кг), (2,45-3,22л на ведро 7кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Полученный раствор необходимо использовать в течение часа.

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +5° до +30°С и только нержавеющие ёмкости и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего раствора.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,1кг/м2.

7. Порядок работ

Растворную смесь наносят на поверхность металлическим шпателем перекрестными или хаотическими движениями, так чтобы инстумент оставлял «мягкие» рельефные следы. Или наносят ровным слоем с дальнейшей обработкой рогожной щеткой, макловицей или руками в резиновых перчатках смоченных в воде.

Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 6 часов.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять с защищенными руками (в рукавицах) при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Штукатурная смесь «БудМайстер «МАЗАНКА-20» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 15кг и пластиковые ведра по 7кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке в сухом помещении. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённую тару использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 БЕЛАЯ ДСТУ Б В.2.7-126:2011