В описании несоответствия!!!

Суміш для мурування МУР-110/210 
цементна теплоізоляційна для ніздрюватого бетону та керамічних блоків

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,16-0,19 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	~1,3 кг/м2

Рекомендована товщина шва	від 1 до 3 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Відкритий термін робіт	min 10 хвилин

Час корегування	5 хвилин

Адгезія до основи	min 0,3 МПа

Марочна міцність	min  5,0 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Тонкошарова мулярська суміш «БудМайстер «МУР-110/210» призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін з газобетоних, пінобетоних та керамічних блоків . Товщина шва від 1 до 3мм. Кольори: сірий, білий.

2. Склад

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-110/210» виготовлена на основі високоякісного портландцементу, мінеральних заповнювачів і функціональних домішок.

3. Властивості

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-110/210» високоадгезійна, запобігає утворенню "містків холоду", пластична, водостійка, морозостійка, заощаджує час роботи на будівельному майданчику, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При муруванні блоків з ніздрюватих бетонів підготовку основи необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути чистою, міцною, сухою. Для поліпшення зчеплення поверхню необхідно обробити ґрунтуючою емульсією  «БудМайстер КРИТТЯ-51» або «БудМайстер КРИТТЯ-50». Роботи починати не раніше, ніж через дві години після нанесення ґрунтуючої емульсії.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,16-0,19л на 1кг суміші (4,0-4,75л на мішок 25кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Пропорція води коректується експериментальним шляхом, залежно від властивостей мулярського матеріалу й атмосферних умов. Мулярський розчин представляє готову суміш і не вимагає додавання цементу і піску. Отриманий розчин необхідно використати протягом  2-х годин. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм суцільного шару — від 1,3кг/м2.

7. Порядок робіт

Мулярську суміш «БудМайстер «МУР-110/210» наносять рівномірно на контактну поверхню за допомогою кельми чи сталевого шпателя і розрівнюють зубчастим шпателем . Рекомендована товщина робочого шва від 1 до 3мм. Положення блоку коректують за допомогою гумового молотка. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає мінімум 24 години.

Перед нанесенням розчинної суміші поверхню блоків зволожити водою

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання мулярської суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-110/210» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1. МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Кладочная смесь МУР-110/210 
цементная теплоизоляционная для ячеистого бетона и керамических блоков

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,16-0,19 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	~1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина шва	от 1 до 3 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Открытое время работ	min 10 минут

Время корректировки	5 минут

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,3 МПа

Марочная прочность	min 5,0 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Тонкослойная кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110/210» предназначена для возведения внутренних и наружных стен из газобетонных, пенобетонных и керамических блоков Толщина шва от 1 до 3мм. Цвета: серый, белый.

2. Состав

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110/210» изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей и функциональных добавок.

3. Свойства

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110/210» высокоадгезионная, предотвращает образование "мостиков холода", пластичная, водостойкая, морозостойкая, экономит время работы на стройплощадке, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При приклеивании блоков из ячеистых бетонов подготовку основания необходимо производить в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть чистым, прочным, сухим. Для улучшения сцепления поверхность необходимо обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «БудМайстер «КРИТТЯ-50». Работы по начинать не ранее, чем через два часа после нанесения грунтующей эмульсии.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,16-0,19л на 1кг смеси (4,0-4,75л на мешок 25кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Оптимальная пропорция воды подбирается экспериментальным путём, в зависимости от свойств кладочного материала и атмосферных условий. Кладочный раствор представляет готовую смесь и не требует добавки цемента и песка. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм сплошного слоя — от 1,3кг/м2.

7. Порядок работ

Кладочную смесь «БудМайстер «МУР-110/210» наносят равномерно на контактную поверхность при помощи кельмы или стального шпателя и разравнивают зубчатым шпателем. Рекомендуемая толщина рабочего шва от 1 до 3мм. Положение блока корректируют с помощью резинового молотка. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.

Перед нанесением растворной смеси поверхность блоков увлажнить водой

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования кладочной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110/210» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.