Суміш для мурування МУР-12/22
цементна для клінкера

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,19-0,21 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	~1,6 кг/м2

Рекомендована товщина шва	від 6 до 10 мм

Час придатності розчину для використання	120 хвилин

Адгезія до основи	min 0,3 МПа

Марочна міцність	min 10 МПа

Морозостійкість	min 100 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-12/22» призначена для зведення лицьових фасадів з клінкерної цегли, може застосовуватися для мурування керамічної і силікатної цегли, керамічного блоку і каменю, бутового каменю і бетонних блоків, а також для стін підвалів і фундаментів. Товщина шва до 10мм. Кольори: сірий, чорний, коричневий, білий, світло-бежевий, жовтий.

2. Склад

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-12/22» виготовлена на основі високоякісного портландцементу, мінеральних заповнювачів і функціональних домішок.

3. Властивості

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-12/22» пластична, водостійка, морозостійка, міцна (М100), перешкоджає утворенню бруду і цвілі, заощаджує час роботи на будівельному майданчику, зручна у застосуванні.

4. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,19-0,21л на 1кг суміші (4,75-5,25л на мішок 25кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Оптимальна пропорція води підбирається експериментальним шляхом, залежно від атмосферних умов. Мулярський розчин представляє собою готову суміш і не вимагає додавання цементу, піску або пігменту. Отриманий розчин необхідно використати протягом 120 хвилин. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

5. Порядок робіт

Мулярську суміш «БудМайстер «МУР-12/22» наносять рівномірно на поверхню за допомогою кельми. Рекомендована товщина робочого шва до 10мм. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає мінімум 24 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

6. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. Для збереження рівномірності кольору при роботі на великих поверхнях бажано використовувати матеріали з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду з одного джерела. У випадку використання мулярської суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

7. Примітка

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-12/22» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

8. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

9. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

10. Витрата

У середньому витрачається від 32кг суміші на 1м2 при товщині шва 10мм.

| Товщина стіни (суцільна цегла) | Витрата суміші при товщині шва 10 мм |
| --- | --- |
| ½ цеглини | 32 кг/м2 |
| 1 цеглина | 80 кг/м2 |
| 1½ цеглини | 127 кг/м2 |
| 2 цеглини | 175 кг/м2 |

Кладка повношовна з повнотілої цегли та без втрати розчину.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.МР1, МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Кладочная смесь МУР-12/22
цементная для клинкера

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,19-0,21 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	~1,6 кг/м2

Рекомендуемая толщина шва...................................................от 6 до 10 мм

Время пригодности раствора к использованию	120 минут

Адгезия к основе	min 0,3 МПа

Марочная прочность	min 10 МПа

Морозостойкость	min 100 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» предназначена для возведения лицевых фасадов из клинкерного кирпича, может применяться для кладки керамического и силикатного кирпича, керамического блока и камня, бутового камня и бетонных блоков, а также для кладки стен подвалов и фундаментов. Толщина шва до 10мм. Цвета: серый, черный, коричневый, белый, светло-бежевый, желтый.

2. Состав

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей и функциональных добавок.

3. Свойства

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» пластичная, водостойкая, морозостойкая, прочная (М100), препятствует образованию грязи и плесени, экономит время работы на стройплощадке, удобна в применении.

4. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,19-0,21л на 1кг смеси (4,75-5,25л на мешок 25кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Оптимальная пропорция воды подбирается экспериментальным путём, в зависимости от атмосферных условий. Кладочный раствор представляет готовую смесь и не требует добавки цемента, песка или пигмента. Полученный раствор необходимо использовать в течение 120 минут. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

5. Порядок работ

Кладочную смесь «БудМайстер «МУР-12/22» наносят равномерно на поверхность при помощи кельмы. Рекомендуемая толщина рабочего шва до 10мм. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

6. Рекомендации

Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. Для сохранения равномерности цвета при работе на больших поверхностях желательно использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника. В случае использования кладочной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

7. Примечание

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

8. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

9. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

10. Расход

В среднем расходуется от 32кг смеси на 1м2 при толщине шва 10мм.

| Толщина стены (сплошной кирпич) | Расход смеси при толщине шва 10 мм |
| --- | --- |
| ½ кирпича | 32 кг/м2 |
| 1 кирпич | 80 кг/м2 |
| 1½ кирпича | 127 кг/м2 |
| 2 кирпича | 175 кг/м2 |

Кладка полношовная из полнотелого кирпича и без потери раствора.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.МР1, МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.