Суміш для мурування МУР-160«зима»
цементна теплоізоляційна для ніздрюватого бетону

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,18-0,21 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	~1,3 кг/м2

Рекомендована товщина шва	від 2 до 5 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Відкритий термін робіт	min 10 хвилин

Час корегування	5 хвилин

Адгезія до основи	min 0,3 МПа

Марочна міцність	min  5,0 МПа

Температура основи	від 0° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

Теплопровідність.............................................не більше 0,26 Вт/(м·К)

1. Галузь застосування

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-160«зима» призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін блоками з теплоізоляційних ніздрюватих бетонів: газобетон, пінобетон і т.п. Використання сухої суміші «БудМайстер« МУР-160 «зима» можливе при температурі не нижче 0 ° С за умови, що протягом 24 годин після застосування температура не знизиться до -5 ° С. Можливе використання для шпаклювання поверхонь з ніздрюватих бетонів в середині будівель. Товщина шва від 2 до 5мм. Кольори: сірий, білий.

2. Склад

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-160«зима» виготовлена на основі високоякісного портландцементу, мінеральних заповнювачів і функціональних домішок.

3. Властивості

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-160«зима» високоадгезійна, запобігає утворенню "містків холоду", пластична, водостійка, морозостійка, заощаджує час роботи на будівельному майданчику, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При муруванні блоків з ніздрюватих бетонів підготовку основи необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути чистою, міцною, сухою. Для поліпшення зчеплення поверхню необхідно обробити ґрунтуючою емульсією  «БудМайстер КРИТТЯ-51» або «БудМайстер КРИТТЯ-50». Роботи починати не раніше, ніж через дві години після нанесення ґрунтуючої емульсії.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою температурою від + 25 ° до + 40 ° С в пропорції: 0,18-0,21л на 1кг суміші (4,50-5,25л на мішок 25кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Пропорція води коректується експериментальним шляхом, залежно від властивостей мулярського матеріалу й атмосферних умов. Мулярський розчин представляє готову суміш і не вимагає додавання цементу і піску. Отриманий розчин необхідно використати протягом  2-х годин. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм суцільного шару — від 1,3кг/м2.

7. Порядок робіт

Мулярську суміш «БудМайстер «МУР-160«зима» наносять рівномірно на контактну поверхню за допомогою кельми чи сталевого шпателя і розрівнюють зубчастим шпателем з розміром зубів від 4 до 10мм. Рекомендована товщина робочого шва від 2 до 5мм. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає мінімум 24 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від 0 ° до + 15 ° С. Рекомендації для «БудМайстер« МУР-160 «зима» ефективні при температурі + 2 ° С і відносній вологості 60-70%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або проконсультуватися з виробником. Якщо очікується зниження температури нижче -5 ° С протягом 3 діб, то використання «БудМайстер« КЛЕЙ-104 «зима» слід зупинити. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Мулярська суміш «БудМайстер «МУР-160«зима» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1. МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Кладочная смесь МУР-160 «зима»
цементная теплоизоляционная для ячеистого бетона

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,18-0,21 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	~1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина шва	от 2 до 5 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Открытое время работ	min 10 минут

Время корректировки	5 минут

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,3 МПа

Марочная прочность	min 5,0 МПа

Температура основания	от 0° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

Теплопроводность...........................................................не более 0,26 Вт/(м·К)

1. Область применения

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160«зима» предназначена для возведения внутренних и наружных стен блоками из теплоизоляционных ячеистых бетонов: газосиликатный бетон, пенобетон; а также из силикатных блоков. Использование сухой смеси «БудМайстер «БудМайстер «МУР-160«зима» возможно при температуре не ниже 0°С при условии, что на протяжении 24 часов после применения температура не снизится до -5°С.  Возможно использование для шпаклевания поверхностей из ячеистых бетонов внутри зданий. Толщина шва от 2 до 5мм. Цвета: серый, белый.

2. Состав

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160«зима» изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей и функциональных добавок.

3. Свойства

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160/«зима» высокоадгезионная, предотвращает образование "мостиков холода", пластичная, водостойкая, морозостойкая, экономит время работы на стройплощадке, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При приклеивании блоков из ячеистых бетонов подготовку основания необходимо производить в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть чистым, без наледи, прочным, сухим. Для улучшения сцепления поверхность необходимо обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «БудМайстер «КРИТТЯ-50». Работы по приклеиванию начинать не ранее, чем через два часа после нанесения грунтующей эмульсии.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой  температурой от +25°  до +40° С  в пропорции: 0,18-0,21л на 1кг смеси (4,50-5,25л на мешок 25кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Оптимальная пропорция воды подбирается экспериментальным путём, в зависимости от свойств кладочного материала и атмосферных условий. Кладочный раствор представляет готовую смесь и не требует добавки цемента и песка. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм сплошного слоя — от 1,3кг/м2.

7. Порядок работ

Кладочную смесь «БудМайстер «МУР-160«зима» наносят равномерно на контактную поверхность при помощи кельмы или стального шпателя и разравнивают зубчатым шпателем с размером зубьев от 4 до 10мм. Рекомендуемая толщина рабочего шва от 2 до 5мм. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от 0° до +15°С.  Рекомендации для «БудМайстер «МУР-160«зима»  эффективны при температуре +2°С и относительной влажности 60-70%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования кладочной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Если ожидается снижение температуры ниже -5°С в течение 3 суток, то использование «БудМайстер «МУР-160«зима» следует остановить. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160«зима» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Сумесь ТМ «БудМайстер» Ц.1. МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.