Суміш для шпаклювання ТИНК-12 (Шп-3)
цементна фінішна

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,30-0,35 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,35 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 0,5 до 3 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Подальші роботи	не раніш 3 діб

Адгезія до основи	min 0,5 МПа

Морозостійкість	min 75 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Суміш для шпаклювання сірого кольору фінішна «БудМайстер «ТИНК-12» призначена для внутрішньої і зовнішньої фінішної обробки всіх типів мінеральних основ. Її можливо застосовувати для ремонту невеликих ушкоджень, тріщин і щілин глибиною не більш 5мм. Суміш дозволяє одержати гладеньку, рівну й естетичну поверхню. Рекомендована для оздоблювальних фасадних робіт. Розмір зерна ≤0,1мм.

2. Склад

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-12» виготовлена на основі високоякісного сірого цементу, кварцових наповнювачів, а також спеціальних домішок, що поліпшують фізико-механічні властивості.

3. Властивості

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-12» високопластична, тонкошарова, стійка до утворення тріщин, має хороше зчеплення з основою, водостійка, морозостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Шпаклівку «БудМайстер «ТИНК-12», як правило, наносять на поверхню, підготовлену за допомогою шпаклівки «БудМайстер «ТИНК-11». В інших випадках основа повинна бути очищена від бруду, пилу, жирових і олійних плям, залишків фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Основу, що має вибоїни та тріщини, попередньо вирівняти ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10», штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41» або шпаклівкою «БудМайстер «ТИНК-11». Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Шпаклювальну суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури і ретельно перемішати дрилем з насадкою або вручну до одержання однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Витрата води — 0,30-0,35л на 1кг суміші (6-7л на мішок 20кг). Консистенція суміші для заповнення нерівностей повинна бути більш густою ніж для вирівнювання.  Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,35кг/м2.

7. Порядок робіт

Шпаклювальний розчин наносять рівномірно на основу металевим шпателем і вирівнюють до необхідної товщини. Максимальна товщина наносимого шару — 3мм, мінімальна — 0,5мм. Для одержання ідеально рівної поверхні, що не вимагає шліфування, необхідно через 5-15 хвилин (залежно від характеру основи й умов навколишнього середовища) після нанесення шпаклювального шару за допомогою пластикової або неіржавіючої терки виконати повне вигладжування поверхні. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дуже швидкого висихання, від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання шпаклівки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-12» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі й шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 20кг, 3кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШЦ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Смесь для шпаклевания ТИНК-12 (Шп-3)
цементная финишная

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,30-0,35 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,35 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 0,5 до 3 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Дальнейшие работы	не ранее 3 суток

Адгезия к основе	min 0,5 МПа

Морозостойкость	min 75 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

- Смесь для шпаклевания серого цвета финишная «БудМайстер «ТИНК-12» предназначена для внутренней и наружной финишной отделки всех типов минеральных оснований. Её можно применять для ремонта небольших повреждений, трещин и щелей глубиной не более 5мм. Смесь позволяет получить гладкую, ровную и эстетичную поверхность. Рекомендована для отделочных фасадных работ. Размер зерна ≤0,1мм.

2. Состав

Смесь для шпаклевания «БудМайстер ТИНК-12» изготовлена на основе высококачественного серого цемента, кварцевых наполнителей, а также специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства.

3. Свойства

Смесь для шпаклевания «БудМайстер ТИНК-12» высокопластичная, тонкослойная, устойчива к образованию трещин, имеет хорошее сцепление с основанием, водостойкая, морозостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Шпаклёвку «БудМайстер ТИНК-12», как правило, наносят на поверхность, подготовленную с помощью шпаклёвки «БудМайстер «ТИНК-11». В других случаях основание должно быть очищено от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, остатков краски. Непрочные слои нужно удалить. Основание, имеющее выбоины и щели, предварительно выровнять ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10», штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41» или шпаклёвкой «БудМайстер «ТИНК-11». Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Шпаклёвочную смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры и тщательно перемешать дрелью с насадкой или вручную до получения однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Расход воды — 0,30-0,35л на 1кг смеси (6-7л на мешок 20кг). Смесь для заполнения неровностей должна быть гуще, а для отделки менее густой. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,35кг/м2.

7. Порядок работ

Шпаклёвочный раствор наносят равномерно на основание металлическим шпателем и выравнивают до необходимой толщины. Максимальная толщина наносимого слоя — 3мм, минимальная — 0,5мм. Для получения идеально ровной поверхности, не требующей шлифования, необходимо через 5-15 минут (в зависимости от характера основания и условий окружающей среды) после нанесения шпаклёвочного слоя при помощи пластиковой или нержавеющей тёрки произвести полное выглаживание поверхности. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от сильно быстрого высыхания, от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования шпаклёвки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Смесь для шпаклевания «БудМайстер ТИНК-12» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 20кг, 3кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШЦ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.