Штукатурна суміш ТИНК-30 (ГШ)
гіпсова

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,45-0,49 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,15 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 5 до 30 мм

Час придатності розчину для використання.................. min 1 година

Подальші роботи	не раніш 1 доби

Адгезія до основи	min 0,3 МПа

Міцність на стиск	min 5 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш гіпсова «БудМайстер «ТИНК-30» призначена для ручного високоякісного оштукатурювання стін і стель з цегли, бетону та інших мінеральних основ усередині приміщень з нормальною вологістю. Товщина шару від 5 до 30мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-30» виготовлена на основі високоякісного будівельного гіпсу, відповідних заповнювачів і модифікуючих домішок.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-30» високоадгезійна, пластична, стійка до усадки, сприяє досягненню ефекту "дзеркальна гладь", зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, жирів, воску, фарби й інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі  поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суміш необхідно засипати в ємність із заздалегідь відміреною кількістю води в пропорції: 0,45-0,49л на 1кг суміші (11,25-12,25л на мішок 25кг), (9,0-9,8л на мішок 20кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного кремоподібного стану, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий розчин необхідно використати протягом години.

Для приготування розчину потрібно використовувати тільки чисту воду із температурою від +5° до +30°С і тільки неіржавіючі ємності й інструмент, очищені від залишків затверділого розчину.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,15кг/м2.

7. Порядок робіт

Розчинову суміш наносять накидуючи на поверхню з наступним вирівнюванням правилом і вигладжуванням терками. Під час роботи не можна допускати пересихання поверхні. Штукатурку можна наносити в один або два шари (загальна товщина шарів до 30мм). Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

Після закінчення робіт інструмент потрібно негайно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі та шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 25кг, 20кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Штукатурная смесь ТИНК-30 (ГШ)
гипсовая

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,45-0,49 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,15 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 30 мм

Время пригодности раствора к использованию	min 1 час

Дальнейшие работы	не ранее 1 суток

Адгезия к основе	min 0,3 МПа

Прочность на сжатие	min 5 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Штукатурная смесь гипсовая «БудМайстер «ТИНК-30» предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков из кирпича, бетона и других минеральных оснований внутри помещений с нормальной влажностью. Толщина слоя от 5 до 30мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-30» изготовлена на основе высококачественного строительного гипса, соответствующих заполнителей и модифицирующих добавок.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-30» высокоадгезионная, пластичная, устойчива к усадке, способствует достижению эффекта "зеркальная гладь", удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Смесь необходимо засыпать в ёмкость с заранее отмеренным количеством воды в пропорции: 0,45-0,49л на 1кг смеси (11,25-12,25л на мешок 25кг), (9,0-9,8л на мешок 20кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Полученный раствор необходимо использовать в течение часа.

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +5° до +30°С и только нержавеющие ёмкости и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего раствора.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,15кг/м2.

7. Порядок работ

Растворную смесь наносят набрасывая на поверхность с последующим выравниванием правилом и выглаживанием тёрками. Во время работы нельзя допускать пересыхания поверхности. Штукатурку можно наносить в один или два слоя (общая толщина слоёв до 30мм). Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 24 часа.

После окончания работ инструмент следует немедленно вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 25кг, 20кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.