Штукатурна суміш ТИНК-419 (TECHNO PR100)
цементно-вапняна стандартна для машинного нанесення

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,18-0,20 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,3 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 5 до 30 мм

Час придатності розчину для використання	1 година

Час твердіння розчину	min 24 години

Адгезія до основи	min 0,3 МПа

Марочна міцність	min 7 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш легка цементно-вапняна «БудМайстер «ТИНК-419» призначена для механізованої високоякісної і швидкої обробки цегляних, бетонних та інших мінеральних основ усередині і зовні будинків за допомогою насосомішалок, проточних міксерів та інших штукатурних агрегатів. Товщина шару від 5 до 30мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-419» виготовлена на основі високоякісного портландцементу, вапна, мінеральних заповнювачів і функціональних домішок.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-419» має високу адгезію, високий ступінь пластичності, має високу марочну міцність, морозостійка, зручна при нанесенні, дозволяє значно знизити трудові витрати і скоротити термін опоряджувальних робіт в 3-5разів.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, олій, воску, залишків фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «КРИТТЯ-60» або «КРИТТЯ-62» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш змішати з водою в ємності штукатурного агрегату до однорідного стану. Пропорція розчину — 4,5-5л води на 25кг сухої суміші. Отриманий розчин необхідно використати протягом 1 години. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,3кг/м2.

7. Порядок робіт

Штукатурний розчин подають змішувальним насосом до оброблюваної поверхні і наносять штукатурною насадкою, приєднаною до шлангу, що подає розчин. Після нанесення штукатурку вирівнюють металевою лінійкою і загладжують теркою. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

При перервах у роботі більш ніж на годину і після закінчення робіт інструмент і машину потрібно очистити і промити водою.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-419» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» ЦВ.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Штукатурная смесь ТИНК-419 (TECHNO PR100)
цементно-известковая стандартная для машинного нанесения

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,18-0,20 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,3 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 30 мм

Время пригодности раствора к использованию	1 час

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,3 МПа

Марочная прочность	min 7 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Штукатурная смесь лёгкая цементно-известковая «БудМайстер «ТИНК-419» предназначена для механизированной высококачественной и быстрой отделки кирпичных, бетонных и других минеральных оснований внутри и снаружи зданий с помощью насосомешалок, проточных миксеров и других штукатурных агрегатов. Толщина слоя от 5 до 30мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-419» изготовлена на основе высококачественного портландцемента, извести, минеральных заполнителей и функциональных добавок.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-419» имеет высокую адгезию, высокую степень пластичности, обладает высокой марочной прочностью, морозостойкая, удобна при нанесении, позволяет значительно снизить трудовые затраты и сократить время отделочных работ в 3-5раз.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, остатков краски. Непрочные слои нужно удалить. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» или «КРИТТЯ-62» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухою смесь смешать с водой в ёмкости штукатурного агрегата до однородного состояния. Пропорция раствора — 4,5-5л воды на 25кг сухой смеси. Полученный раствор необходимо использовать в течение часа. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,3кг/м2.

7. Порядок работ

Штукатурный раствор подают смесительным насосом к обрабатываемой поверхности и наносят штукатурной насадкой, присоединённой к подающему раствор шлангу. После нанесения штукатурку выравнивают металлической линейкой и заглаживают тёркой. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 24 часа.

При перерывах в работе более чем 1 час и после окончания работ инструмент и машину следует очистить и промыть водой.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-419» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» ЦВ.1.ШТ2 ДСТУ-Б В.2.7-126:2011