Суміш для шпаклювання ТИНК-52 (LERKA-інтер’єр)
полімерна фінішн

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,42 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,15 кг/м2

Рекомендована товщина шару	до 4 мм

Час придатності розчину для використання:
у відкритому стані	5 годин
у герметичній тарі	24 години

Час твердіння розчину	min 24 години

Адгезія до основи	min 0,5 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Суміш для шпаклювання полімерна фінішна «БудМайстер «ТИНК-52» призначена для ідеальної фінішної обробки стін і стель з гіпсу, гіпсокартону, бетону та інших матеріалів усередині сухих приміщень методом напилювання або вручну. Може бути пофарбована фарбами або обклеєна шпалерами. Рекомендована для приклеювання декоративних плит і фігурних елементів з пінополістиролу і пінополіуретану. Товщина шару до 4мм.

2. Склад

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-52» виготовлена на основі суміші мінеральних компонентів з функціональними домішками.

3. Властивості

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-52» білого кольору з високим ступенем білизни, тонкошарова, високоадгезійна, високопластична, стійка до усадки, має можливість фарбування, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, жирів, олій та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити, а наявні вибони, тріщини локально вирівняти ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК 10» або «ТИНК-11». Гладкі поверхні обробити наждаковим папером. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою з розрахунку 0,42л води на 1кг суміші (8,4л на мішок 20кг), (6,3л на мішок 15кг), залежно від способу нанесення, і перемішати за допомогою дриля з насадкою до одержання однорідної маси без грудок. Витримати розчин 15 хвилин і знову перемішати. Отриманий розчин необхідно використати протягом 5 годин. У герметичному стані розчин зберігає свої властивості протягом доби. Для приготування використовувати чисті ємності й інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,15кг/м2.

7. Порядок робіт

Суміш напиляють на основу або наносять вручну за допомогою металевої лінійки. Сталевий шпатель шириною 30см застосовують при частковому вирівнюванні, лінійку довжиною 80см застосовують при повному вирівнюванні. Рухи шпателя здійснюються перпендикулярно один одному. Надлишки шпаклівки видаляють, потім знову використовують. Якщо необхідно вирівнювання в кілька шарів, перед нанесенням наступного шару треба переконатися в тому, що попередній шар повністю висох. Час твердіння суміші при температурі +20°С і гарній вентиляції складає, приблизно, 24 години. Рекомендована товщина шару при повному вирівнюванні — до 2мм, при частковому — до 4мм.

Після обробки даною шпаклівкою, поверхню стін і стель можна не фарбувати. Шпаклювальну поверхню перед обклеюванням шпалерами або фарбуванням можна зачищати дрібним наждаковим папером.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання шпаклівки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі та шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 20кг, 15кг, 2кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 9 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» П.2.ШП1 БІЛА ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Смесь для шпаклевания ТИНК-52 (LERKA-інтер’єр)
полимерная финишная

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,42 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,15 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	до 4 мм

Время пригодности раствора к использованию:
в открытом состоянии	5 часов
в герметичной таре	24 часа

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Адгезия к основе	min 0,5 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Смесь для шпаклевания полимерная финишная «БудМайстер «ТИНК-52» предназначена для идеальной финишной отделки стен и потолков из гипса, гипсокартона, бетона и других материалов внутри сухих помещений методом напыления или вручную. Может быть окрашена красками или оклеена обоями. Рекомендована для приклеивания декоративных плит и фигурных элементов из пенополистирола и пенополиуретана. Толщина слоя до 4мм.

2. Состав

Смесь для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-52» изготовлена на основе смеси минеральных компонентов с функциональными добавками.

3. Свойства

Смесь для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-52» белого цвета с высокой степенью белизны, тонкослойная, высокоадгезионная, высокопластичная, устойчива к усадке, имеет возможность покраски, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, масел и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить, а имеющиеся выбоины, трещины и щели заделать смесями «БудМайстер «ТИНК-10» или «ТИНК-11». Гладкие поверхности обработать наждачной бумагой. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 0,42л воды на 1кг смеси (8,4л на мешок 20кг), (6,3л на мешок 15кг), в зависимости от способа нанесения, и перемешать с помощью дрели с насадкой до получения однородной массы без комков. Выдержать раствор 15 минут и вновь перемешать. Полученный раствор необходимо использовать в течение 5 часов. В герметичном состоянии раствор сохраняет свои свойства в течение суток. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,15кг/м2.

7. Порядок работ

Смесь напыляют на основу или наносят вручную с помощью металлической линейки. Стальной шпатель шириной 30см применяют при частичном выравнивании, линейку длиной 80см применяют при полном выравнивании. Движения шпателя осуществляют перпендикулярно друг другу. Излишки шпаклёвки удаляют, затем снова используют. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, перед нанесением следующего слоя надо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Время твердения смеси при температуре +20°С и хорошей вентиляции составляет, примерно, 24 часа. Рекомендуемая толщина слоя при полном выравнивании — до 2мм, при частичном — до 4мм.

После обработки данной шпаклёвкой, поверхность стен и потолков можно не окрашивать. Шпаклёвочную поверхность перед оклейкой обоев или покраской можно зачищать мелкой наждачной бумагой.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования шпаклёвки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 20кг, 15кг, 2кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 9 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» П.2.ШП1 БІЛА ДСТУ Б В.2.7-126:2011