Штукатурна суміш декоративна

ТИНК-651/654
акрилова камінцева

Технічні характеристики

Витрата	2,6-2,9; 4,0-4,3 кг/м2

Щільність	1,9 кг/дм3

Рекомендована товщина шару	1,5; 2,5 мм

Термін утворення поверхневої плівки	15 хвилин

Придбання стійкості до впливу атмосферних опадів	72 години

Адгезія до бетону	min 0,5 МПа

Паропроникність............................................ не менш 0,03 мг/м•г•Па

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-651/654» призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін витримки не менше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вапняним (термін витримки не менше 28 діб, вологість нижче 4%), гіпсовим та деревостружковим основам (вологість нижче 1%), гіпсокартонним плитам, а також в системах утеплення будинків з метою одержання оригінальних камінцевих фактур. Не можна використовувати для оздоблення цоколя. Штукатурна суміш має білий колір та призначена для тонування. Розмір зерна 1,5; 2,5мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-651/654» виготовлена на основі водної дисперсії акрилових смол з мінеральними наповнювачами та модифікаторами.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-651/654» готова до застосування, стійка до ударних навантажень, дозволяє одержувати камінцеві фактури, атмосферостійка, паропроникна, водонепроникна, морозостійка.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, олій, воску, фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти, наприклад, штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». При внутрішніх роботах гіпсові поверхні з вологістю нижче 1%, деревостружкові, гіпсоволокнисті та гіпсокартонні плити обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» і витримати не менш 4 годин, а потім обробити ґрунтуючою фарбою «БудМайстер «КРИТТЯ-62». Бетонні, цементні та цементно-вапняні поверхні необхідно ґрунтувати ґрунт-фарбою «БудМайстер «КРИТТЯ-62».

5. Приготування розчину

Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов застосування, консистенцію суміші можна змінити — додати невелику кількість чистої води (не більше 125 мл на 25 кг маси) і знову перемішати.

6. Витрата

Середня витрата — 2,6-2,9; 4,0-4,3кг/м2 (при розмірі зерна відповідно 1,5; 2,5мм), залежно від нерівності основи та навичок виконавця.

7. Порядок робіт

Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або теркою. Мінімальна товщина нанесення штукатурки відповідає максимальному розміру зерна заповнювача. Після нанесення штукатурки в момент коли розчин перестане прилипати до інструменту (2-5 хвилин), необхідно за допомогою обраних інструментів (терка, шпатель і т.д.) почати формування фактури. Камінцеву фактуру поверхні формують круговими рухами пластикової терки. Роботи на одній поверхні потрібно виконувати безупинно, дотримуючись правила нанесення розчинів "мокре на мокре". У випадку перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Отверділий розчин видаляється тільки механічним шляхом. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години. Час повного висихання складає 3 тижні.

У період формування фактури штукатурки поверхню не можна зволожувати. Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Для збереження рівномірності кольору при роботі на однорідних та великих поверхнях бажано використовувати матеріали з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду з одного джерела. Свіжоукладену суміш протягом 72 годин необхідно захищати від дощу, перегріву, попадання прямих сонячних променів та мінусових температур.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Пластикові відра по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Штукатурка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П. ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Штукатурная смесь декоративная ТИНК-651/654 акриловая камешковая

Технические характеристики

Расход	2,6-2,9; 4,0-4,3 кг/м2

Плотность	1,9 кг/дм3

Рекомендуемая толщина слоя	1,5; 2,5 мм

Время образования поверхностной пленки	15 минут

Приобретение стойкости к воздействию атмосферных осадков	72 часа

Адгезия к бетону	min 0,5 МПа

Паропроницаемость..................................................не менее0,03 мг/м•ч•Па

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Штукатурная смесь декоративная «БудМайстер «ТИНК-651/654» предназначена для высококачественной тонкослойной декоративной обработки поверхности внутри и снаружи зданий по бетонным (срок выдержки не менее 3 месяцев, влажность ниже 4%), цементным, цементно-известковым (срок выдержки не менее 28 суток, влажность ниже 4%), гипсовым и древесностружечным основаниям (влажность ниже 1%), гипсокартонным плитам, а также в системах утепления домов с целью получения оригинальных камешковых фактур. Нельзя использовать для отделки цоколя. Штукатурная смесь имеет белый цвет и предназначена для тонирования. Размер зерна 1,5; 2,5мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-651/654» изготовлена на основе водной дисперсии акриловых смол с минеральными наполнителями и модификаторами.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-651/654» готова к применению, устойчива к ударным нагрузкам, позволяет получать камешковые фактуры, атмосферостойкая, паропроницаемая, водонепроницаемая, морозостойкая.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо выровнять, например, штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». При внутренних работах гипсовые поверхности с влажностью ниже 1%, древесностружечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» и выдержать не менее 4 часов, а потом обработать грунтующей краской «БудМайстер «КРИТТЯ-62». Бетонные, цементные и цементно-известковые поверхности необходимо грунтовать грунт-краской «БудМайстер «КРИТТЯ-62».

5. Приготовление раствора

Содержимое емкости тщательно перемешать. В зависимости от условий применения, консистенцию смеси можно изменить — добавить небольшое количество чистой воды (не больше 125 мл на 25 кг массы) и снова перемешать.

6. Расход

Средний расход — 2,6-2,9; 4,0-4,3кг/м2 (при размере зерна соответственно 1,5; 2,5мм), в зависимости от неровности основы и навыков исполнителя.

7. Порядок работ

Штукатурку наносят на основание металлическим шпателем или тёркой. Минимальная толщина нанесения штукатурки соответствует максимальному размеру зерна заполнителя. После нанесения штукатурки в момент, когда раствор перестанет прилипать к инструменту (2-5 минут), необходимо с помощью избранных инструментов (тёрка, шпатель и т.д.) начать формирование фактуры. Камешковую фактуру поверхности формируют круговыми движениями пластиковой тёрки. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения растворов "мокрое на мокрое". В случае перерыва в работе приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести штукатурку с заходом на ленту и придать ей желаемую фактуру. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей штукатурки. Отвердевший раствор удаляется только механическим путём. Время твердения смеси зависит от характера основы, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, приблизительно, 24 часа. Время полного высыхания составляет 3 недели.

В период формирования структуры и высыхания штукатурки поверхность нельзя увлажнять. После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Для сохранения равномерности цвета при работе на однородных и больших поверхностях желательно использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника. Свежеуложенную смесь необходимо защищать от дождя на протяжении 72 часов, от перегрева, попадания прямых солнечных лучей и минусовых температур.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Пластиковые ведра по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Штукатурка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П. ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010