ТИНК-671/672/673
акрилова мозаїчна

Технічні характеристики

Середня витрата	2,9; 3,6; 4,6 кг/м2

Щільність	1,7 кг/дм3

Розмір зерна.................................................................1,2; 1,6; 2,0мм

Термін утворення поверхневої плівки	30 хвилин

Придбання стійкості до впливу атмосферних опадів	72 години

Адгезія до бетону	min 0,5 МПа

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним, оштукатуреним основам, а також в системах утеплення будинків з метою одержання оригінальних мозаїчних фактур. Рекомендована для оздоблення цоколя та на поверхнях, що піддаються періодичному впливу вологи. Розмір зерна 0,8-1,2; 1,0-1,6; 1,4-2,0мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» виготовлена на основі водної дисперсії акрилових смол з кольоровими мінеральними наповнювачами та модифікаторами.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» готова до застосування, стійка до ударних навантажень, стійка до стирання, дозволяє одержувати мозаїчні фактури, атмосферостійка, водовідштовхувальна, морозостійка.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, олій, воску, фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти, наприклад, штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». При внутрішніх роботах гіпсові поверхні з вологістю нижче 1%, поверхні, що сильно вбирають рідину, слабкі вапняні та цементно-вапняні поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» і витримати не менш 4 годин, а потім обробити ґрунтуючою фарбою «БудМайстер «КРИТТЯ-62».    Міцні бетонні, цементні та цементно-вапняні поверхні необхідно ґрунтувати ґрунт-фарбою «БудМайстер «КРИТТЯ-62». Ґрунтуючу фарбу перед нанесенням необхідно затонувати в один з основних кольорів, який присутній у штукатурці що наноситься.

5. Приготування розчину

Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов застосування, консистенцію суміші можна змінити — додати невелику кількість чистої води (не більш  ніж 150мл на 25кг)  і знову перемішати.

6. Витрата

Середня витрата — 2,9; 3,6; 4,6кг/м2 (при розмірі зерна відповідно 1,2; 1,6; 2,0мм), залежно від нерівності основи та навичок виконавця.

7. Порядок робіт

Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або теркою. Мінімальна товщина нанесення штукатурки 1,5 розміру зерна заповнювача. Після нанесення штукатурки необхідно за допомогою обраних інструментів (терка, шпатель і т.д.) розгладити штукатурку до появи на поверхні плівки. Роботи на одній поверхні потрібно виконувати безупинно, дотримуючись правила нанесення розчинів "мокре на мокре". У випадку перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на стрічку. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Отверділий розчин видаляється тільки механічним шляхом. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

У період формування фактури та висихання штукатурки поверхню не можна зволожувати. Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Для збереження рівномірності кольору при роботі на однорідних та великих поверхнях бажано використовувати матеріали з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду з одного джерела. Свіжоукладену суміш протягом 72 годин необхідно захищати від дощу, перегріву, попадання прямих сонячних променів та мінусових температур.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Пластикові відра по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Штукатурка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П. ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Штукатурная смесь декоративная ТИНК-671/672/673
акриловая мозаичная

Технические характеристики

Средний расход	2,9; 3,6; 4,6 кг/м2

Плотность	1,7 кг/дм3

Размер зерна.......................................................................  ..1,2; 1,6; 2,0мм

Время образования поверхностной пленки	30 минут

Приобретение стойкости к воздействию атмосферных осадков	72 часа

Адгезия к бетону	min 0,5 МПа

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Штукатурная смесь декоративная «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» предназначена для высококачественной тонкослойной декоративной обработки поверхности внутри и снаружи зданий по бетонным, оштукатуренным основаниям, а также в системах утепления домов с целью получения оригинальных мозаичных фактур. Рекомендована для отделки цоколя и на поверхностях, подвергающихся периодическому  воздействию влаги. Размер зерна 0,8-1,2; 1,0-1,6; 1,4-2,0мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» изготовлена на основе водной дисперсии акриловых смол с цветными минеральными наполнителями и модификаторами.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-671/672/673» готова к применению, устойчива к ударным нагрузкам, устойчива к стиранию, позволяет получать мозаичные фактуры, атмосферостойкая, водоотталкивающая, морозостойкая.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо выровнять, например, штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». При внутренних работах гипсовые поверхности с влажностью ниже 1%, сильно впитывающие, слабые известковые и цементно-известковые поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» и выдержать не менее 4 часов, а потом обработать грунтующей краской «БудМайстер «КРИТТЯ-62». Крепкие бетонные, цементные и цементно-известковые поверхности необходимо грунтовать грунт-краской «БудМайстер «КРИТТЯ-62». Грунтующую краску перед нанесением необходимо затонировать в один из основных цветов, который присутствует в наносимой штукатурке.

5. Приготовление раствора

Содержимое емкости тщательно перемешать. В зависимости от условий применения, консистенцию смеси можно изменить — добавить небольшое количество чистой воды (не более 150мл на 25кг) и снова перемешать.

6. Расход

Средний расход — 2,9; 3,6; 4,6кг/м2 (при размере зерна соответственно 1,2; 1,6; 2,0мм), в зависимости от неровности основы и навыков исполнителя.

7. Порядок работ

Штукатурку наносят на основание металлическим шпателем или тёркой. Минимальная толщина нанесения штукатурки 1,5 размера зерна заполнителя. После нанесения штукатурки необходимо с помощью выбранных инструментов (тёрка, шпатель и т.д.) разгладить штукатурку до появления на поверхности пленки. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения растворов "мокрое на мокрое". В случае перерыва в работе приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести штукатурку с заходом на ленту. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей штукатурки. Отвердевший раствор удаляется только механическим путём. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, приблизительно, 24 часа.

В период формирования структуры и высыхания штукатурки поверхность нельзя увлажнять. После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Для сохранения равномерности цвета при работе на однородных и больших поверхностях желательно использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника. Свежеуложенную смесь необходимо на протяжении 72 часов защищать от дождя,  перегрева, попадания прямых солнечных лучей и минусовых температур.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Пластиковые ведра по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Штукатурка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П. ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010