Домішка до бетонів та розчинів ЗАПРАВА-55
полімерна пластифікуюча

Технічні характеристики

Витрата домішки	близько 0,2-0,6% від маси цементу

Щільність дисперсії	1,14±0,03 г/см3

Рівень pH	10-11

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» призначена для модифікації бетонів та розчинів при улаштуванні фундаментів, колон, перекриттів, підлог (в тому числі для підлог з підігрівом), стяжок тощо. Продукт можливо застосовувати для армованих бетонів, в тому числі попередньо напружених. Колір домішки темно-коричневий.

2. Склад

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» виготовлена на основі модифікованих лигносульфонатів.

3. Властивості

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» придатна для внутрішніх і зовнішніх робіт, зменшує витрати цементу на 10-15%, зменшує водо-цементне співвідношення, прискорює та покращує процес перемішування компонентів, полегшує перекачування суміші насосами, підвищує рухомість та розтічність суміші, покращує морозостійкість та водонепроникність, не викликає корозії металу, не містить хлоридів.

4. Підготовка поверхні

При підготовці поверхні, де буде застосована бетонна або розчинова суміш, необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити, а потім відновити матеріалами ТМ «БудМайстер».

5. Приготування бетону та розчину

У ємність з відміреною кількістю води (як правило 50% від загальної кількості води) додати визначену кількість домішки «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» та перемішати. Приготовлену таким чином емульсію поступово влити невеликими дозами у працюючий змішувач із заздалегідь перемішаними компонентами бетону або розчину. Інші 50% води необхідно поступово доливати у змішувач до отримання необхідної та однорідної консистенції бетону або розчину. Рекомендована витрата води може змінюватися у межах ±5-20%, залежно від якості сировини та консистенції бетону або розчину.

6. Рекомендації

Перед застосуванням збовтати.

У випадку використання домішки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання домішки в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

8. Пакування

Пластикові каністри — 23кг/20,2л, 11,4кг/10л, 6кг/5,26л та пластикові пляшки — 2,28кг/2л, 1кг/0,87л.

9. Зберігання

Домішку необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. захищати від прямих сонячних променів. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

10. Витрата

Середня витрата домішки 0,2-0,6% від маси цементу (таблиця розрахована на 0,4%).

| Компоненти | Бетон В15 (М200) | Розчин М150 П-8 | Розчин М100 П-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 |
| Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш 400* (кг) | 290 | 25 | 380 | 32 | 330 | 28 |
| Пісок (кг) | 800 | 70 | 1270 | 108 | 1380 | 117 |
| Щебінь (кг) | 1060 | 90 | - | - | - | - |
| Вода (л) | 190 | 16 | 240 | 20 | 260 | 22 |
| ЗАПРАВА-55 (л) | 1,0 | 0,083 | 1,25 | 0,11 | 1,08 | 0,092 |

* Для приготування бетонів або розчинів можуть бути використані інші типи і марки цементів (ПЦ І; ПЦ ІІ/А-Ш; ШПЦ ІІІ/А; ШПЦ ІІІ/Б)

Пластифікуюча/водоредукуюча добавка ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Т 2/3.

Добавка к бетонам и растворам ЗАПРАВА-55
полимерная пластифицирующая

Технические характеристики

Расход добавки	около 0,2-0,6% от массы цемента

Плотность эмульсии	1,14±0,03 г/см3

Уровень pH	10-11

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» предназначена для модификации бетонов и растворов при устройстве фундаментов, колонн, перекрытий, полов (в том числе для полов с подогревом), стяжек и т.п. Продукт можно применять для армированных бетонов, в том числе предварительно напряженных. Цвет добавки темно-коричневый.

2. Состав

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» изготовлена на основе модифицированных лигносульфонатов.

3. Свойства

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» пригодна для внутренних и наружных работ, уменьшает расход цемента на 10-15%, уменьшает водо-цементное соотношение, ускоряет и улучшает процесс перемешивания компонентов, облегчает перекачивание смеси насосами, повышает подвижность и растекаемость смеси, улучшает морозостойкость и водонепроницаемость, не вызывает коррозии металла, не содержит хлоридов.

4. Подготовка поверхности

При подготовке поверхности, где будет применена бетонная или растворная смесь, необходимо соблюдать требования ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязненные маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путем. Непрочные слои нужно удалить, а затем восстановить материалами ТМ «БудМайстер».

5. Приготовление бетона и раствора

В емкость с отмеренным количеством воды (как правило 50% от общего количества воды) долить определенное количество добавки «БудМайстер «ЗАПРАВА-55» и перемешать. Приготовленную таким образом эмульсию постепенно влить небольшими дозами в работающий смеситель с заранее перемешанными компонентами бетона или раствора. Другие 50% воды необходимо постепенно доливать в смеситель до получения необходимой и однородной консистенции бетона или раствора. Рекомендуемый расход воды может изменяться в пределах ±5-20%, в зависимости от качества сырья и консистенции бетона или раствора.

6. Рекомендации

Перед применением взболтать.

В случае использования добавки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания добавки в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу.

8. Упаковка

Пластиковые канистры — 23кг/20,2л, 11,4кг/10л, 6кг/5,26л и пластиковые бутылки — 2,28кг/2л, 1кг/0,87л.

9. Хранение

Добавку необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Оберегать от прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

10. Расход

Средний расход добавки 0,2-0,6% от массы цемента (таблица рассчитана на 0,4%).

| Компоненты | Бетон В15 (М200) | Раствор М150 П-8 | Раствор М100 П-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 |
| Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш 400* (кг) | 290 | 25 | 380 | 32 | 330 | 28 |
| Песок (кг) | 800 | 70 | 1270 | 108 | 1380 | 117 |
| Щебень (кг) | 1060 | 90 | - | - | - | - |
| Вода (л) | 190 | 16 | 240 | 20 | 260 | 22 |
| ЗАПРАВА-55 (л) | 1,0 | 0,083 | 1,25 | 0,11 | 1,08 | 0,092 |

* Для приготовления бетонов или растворов могут быть использованы другие типы и марки цементов (ПЦ І; ПЦ ІІ/А-Ш; ШПЦ ІІІ/А; ШПЦ ІІІ/Б)

Добавка ТМ «БудМайстер» Т 2/3 ДСТУ Б В.2.7-171:2008.