Домішка до бетонів та розчинів ЗАПРАВА-57
полімерна протиморозна

Технічні характеристики

Витрата домішки	близько 1% від маси цементу

Щільність дисперсії	1,2±0,03 г/см3

Рівень pH	10-11

Мінімальна температура застосування	-10°С

1. Галузь застосування

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» призначена для бетонів та розчинів, що укладають при низькій температурі. Продукт можливо застосовувати для армованих бетонів, в тому числі попередньо напружених. Колір домішки прозорий.

2. Склад

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» виготовлена на основі безхлорного прискорювача твердіння розчинів і бетонів.

3. Властивості

Домішка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» дозволяє виконувати роботи з бетонами та розчинами при температурі до -10°C, прискорює початок процесу тужавіння бетону, полегшує перекачування суміші насосами, збільшує теплоту гідратації, не викликає корозії металу, не містить хлоридів.

4. Підготовка поверхні

При підготовці поверхні, де буде застосована бетонна або розчинова суміш, необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити, а потім відновити матеріалами ТМ «БудМайстер».

5. Приготування бетону та розчину

У ємність з відміряною кількістю води (як правило 50% від загальної кількості води) додати визначену кількість домішки «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» та перемішати. Приготовлену таким чином емульсію поступово влити невеликими дозами у працюючий змішувач із заздалегідь перемішаними компонентами бетону або розчину. Інші 50% води необхідно поступово доливати у змішувач до отримання необхідної та однорідної консистенції бетону або розчину. Рекомендована витрата води може змінюватися у межах ±5-20%, залежно від якості сировини та консистенції бетону або розчину.

6. Рекомендації

Перед застосуванням збовтати. При низьких температурах заборонено застосовувати разом з низькокалорійними цементами. Заповнювач та арматура не повинні бути обморожені. Опалубка повинна бути ізольована.

У випадку використання домішки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом. При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання домішки в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря. Також необхідно забезпечити достатню вентиляцію на будівельному майданчику.

8. Пакування

Пластикові каністри — 12кг/10л, 6кг/5л та пластикові пляшки — 2,4кг/2л.

9. Зберігання

Домішку необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому приміщенні при температурі від -10°С до +40°С. Термін зберігання 18 місяців з дати виготовлення.

10. Витрата

Середня витрата домішки близько 1% від маси цементу, у деяких випадках до 2% (таблиця розрахована на 1%).

| Компоненти | Бетон В15 (М200) | Розчин М150 П-8 | Розчин М100 П-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 |
| Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш 400* (кг) | 300 | 25,5 | 390 | 33,15 | 330 | 28,05 |
| Пісок (кг) | 790 | 67,15 | 1265 | 107,5 | 1375 | 117 |
| Щебінь (кг) | 1060 | 90,1 | - | - | - | - |
| Вода (л) | 200 | 17 | 285 | 24,2 | 285 | 24,2 |
| ЗАПРАВА-57 (л) | 3,0 | 0,255 | 3,9 | 0,33 | 3,3 | 0,28 |

* Для приготування бетонів або розчинів можуть бути використані інші типи і марки цементів (ПЦ І; ПЦ ІІ/А-Ш; ШПЦ ІІІ/А; ШПЦ ІІІ/Б)

Протиморозна добавка ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Т 17.

Добавка к бетонам и растворам ЗАПРАВА-57
полимерная противоморозная

Технические характеристики

Расход добавки	около 1% от массы цемента

Плотность эмульсии	1,2±0,03 г/см3

Уровень pH	10-11

Минимальная температура применения	-10°С

1. Область применения

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» предназначена для бетонов и растворов, что укладывают при низкой температуре. Продукт можно применять для армированных бетонов, в том числе предварительно напряженных. Цвет добавки прозрачный.

2. Состав

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» изготовлена ​​на основе бесхлорных ускорителей твердения растворов и бетонов.

3. Свойства

Добавка «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» позволяет выполнять работы с бетонами и растворами при температуре до -10°C, ускоряет начало процесса схватывания бетона, облегчает перекачивание смеси насосами, увеличивает теплоту гидратации, не вызывает коррозии металла, не содержит хлоридов.

4. Подготовка поверхности

При подготовке поверхности, где будет применена бетонная или растворная смесь, необходимо соблюдать требования ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязненные маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путем. Непрочные слои нужно удалить, а затем восстановить материалами ТМ «БудМайстер».

5. Приготовление бетона и раствора

В емкость с отмеренным количеством воды (как правило 50% от общего количества воды) долить определенное количество добавки «БудМайстер «ЗАПРАВА-57» и перемешать. Приготовленную таким образом эмульсию постепенно влить небольшими дозами в работающий смеситель с заранее перемешанными компонентами бетона или раствора. Другие 50% воды необходимо постепенно доливать в смеситель до получения необходимой и однородной консистенции бетона или раствора. Рекомендуемый расход воды может изменяться в пределах ±5-20%, в зависимости от качества сырья и консистенции бетона или раствора.

6. Рекомендации

Перед применением взболтать. При низких температурах запрещено применять вместе с низкокалорийными цементами. Заполнитель и арматура не должны быть обморожены. Опалубка должна быть изолирована.

В случае использования добавки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания добавки в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию на строительной площадке.

8. Упаковка

Пластиковые канистры —  12кг/10л, 6кг/5л и пластиковые бутылки — 2,4кг/2л.

9. Хранение

Добавку необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом помещении при температуре от -10°С до +40°С. Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

10. Расход

Средний расход добавки около 1% от массы цемента, в некоторых случаях до 2% (таблица рассчитана на 1%).

| Компоненты | Бетон В15 (М200) | Раствор М150 П-8 | Раствор М100 П-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 | 1 м3 | 0,085 м3 |
| Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш 400* (кг) | 300 | 25,5 | 390 | 33,15 | 330 | 28,05 |
| Песок (кг) | 790 | 67,15 | 1265 | 107,5 | 1375 | 117 |
| Щебень (кг) | 1060 | 90,1 | - | - | - | - |
| Вода (л) | 200 | 17 | 285 | 24,2 | 285 | 24,2 |
| ЗАПРАВА-57 (л) | 3,0 | 0,255 | 3,9 | 0,33 | 3,3 | 0,28 |

* Для приготовления бетонов или растворов могут быть использованы другие типы и марки цементов (ПЦ І; ПЦ ІІ/А-Ш; ШПЦ ІІІ/А; ШПЦ ІІІ/Б)

Добавка ТМ «БудМайстер» Т 17 ДСТУ Б В.2.7-171:2008.